| 请和我们保持联系： |
| --- |
| 联系人： |  | 手机： |  |
| 电话： |  | 传真： |  |
| E-mail： |  | QQ: |  |

产品信息如下：

| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞柯伟业仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-101松装密度测定仪 |

FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪

- 参照标准：

ASTM标准b329 – 90;GB/T 1479.2-2011   GB5060；USP26NF21 < 616 > IS0 3923-2：1981中所提供的基本结构和参数要求，其各项指标均符合标准的规定。

二、测试方法Test method：斯考特法Scott method

三、技术规格：

上部漏斗组件：材料：304不锈钢；上端口径Φ112mm、下端口径Φ30mm、总长度：30+850mm。筛网：1.18mm不锈钢筛网（10网筛网USP26NF21 < 616 >）。

布料箱：方形，内置四块1毫米厚不锈钢档板。

方形漏斗：60°方锥体，下端口径为12.5mm×12.5mm。

圆柱杯：材料：304不锈钢；容积为25±0.05 ml。

尺寸：100 mm×160 mm×358 mm。

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.