| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-5200铝和钢材料跃迁电阻测试仪 |

FT-5200铝和钢材料跃迁（过渡）电阻测试仪

一.参照标准：

BS EN ISO 18594-2007 电阻点焊、凸焊和缝隙焊接.测定铝和钢材料跃迁（过渡）电阻的方法.

DVS 2929-1-2014 电阻焊 - 测量过渡电阻铝材料，DVS 2929 Resistance Welding - Measurement Of The Transition Resistance On Aluminium Materials

二、适用范围：

用于单板或两个重叠的铝或钢有或没有表面处理，有或没有表面涂层，的过渡电阻测量.

三.名词含义及定义

a.接触电阻：指两个物体之间的接触区域的电特性，它们相对并限制了稳定电流的通过电极/电极，电极/片和片/片之间的接触.

b.体积电阻：指电导体的欧姆电阻；

c.总电阻：指在两电极之间测量的电阻（包括体电阻和接触电阻）；

d.设置电阻：指在没有金属片之间的两电极之间的电阻；两个电极直接接触.

e.过渡电阻：指总电阻减去设置电阻；

四.功能概述：

测试电流10A，步进电机动力系统，参照标准设计， PC软件界面运行，四端法自动测量，可分析接触电阻，过渡电阻，体积电阻，总电阻等，为电阻点焊、凸焊和缝隙焊接.测定铝和钢材料跃迁（过渡）电阻的具备仪器，一体式结构布局.操作方便.

五.参数资料

| 测试项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 1.电阻 | 10-8～2×105Ω |
| 2.测试电流范围 | 0-10A，可测到100uA |
| 3.测量电压量程 | 0-2v；分辨率0.1uv ；精度0.1% |
| 4.电流精度 | ±0.1% |
| 5.电阻精度 | ≤0.3%标准电阻；分辨率0.01μΩ |
| 6.PC软件界面 | 电阻平均值，标准偏差，变异系数、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度、曲线图谱、报表等. |
| 7. 电极直径选配： | a. 铝材使用：直径20 mm，半径横截面150 mm to 300 mm a b. 钢材使用：直径16 mm ，半径横截面40 mm to 50 mm |
| 8.温湿度范围 | 常温-50度；湿度：20%-98% |
| 9.恒压时间 | 0-99.9S |
| 10.标配标准件 | a.标准校准电阻1个 |
| 11.测试方式 | a.四端测量法 b.自动测量 |
| 12.压力 | 1000kg（10KN） ± 5 % |
| 13.电极轴偏差： | 电极轴的偏心距不应超过0.1 mm |
| 14.样品接触电极位置 | 引入电流和样品接触电极之间的距离应大于15 mm |
| 15.加压方式 | 自动 |
| 16.脱模方式 | 自动 |
| 17.电极材质 | CuCrZr（铬锆铜） |
| 18.工作电源 | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗：<60W |
| 19. 主机外形尺寸 | 约：H700mm*L650mm*D300mm |
| 20.净重量 | 约45kg |
| 21. 标配外选购 | a.电脑和打印机依据客户要求配置； |

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.