| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-320A金属材料电阻率测试仪 |

FT-320A 金属材料电阻率/电导率测试仪

- 参照标准:

GB/T351-2019金属材料 电阻率测量方法替代GB/T351-1995.

二.适用范围:

适用于测量金属材料大的体积电阻率、质量电阻率、电导率及直流电阻比率等电性能的测量.

三定义及名词解释:

- 单位长度电阻Resistance per unit length:

在温度为20℃时，单位长度导体的电阻.

- 体积电阻率Volume resistivity:

在温度为20℃时，单位长度、单位横截面积导体的电阻.

- 质量电阻率Mass resistivity:

在温度为20℃时，单位长度、单位质量导体的电阻.

- 电导率Conductivity:

用于描述物质中电荷流动难易程度的参数，数值等于电阻率的倒数.

- 直流电阻比率Direct-current resistance ratio:

同一试样的不同位置或同一试样同一位置的不同工艺在两次相同条件下，直流电阻测量大的结构的比值.

6.电压端子大的刀刃应锐利相互平行，且均垂直于试样轴线.

7.电压端子与相应的电流端子的间距不应小于试样横截面周长的1.5倍.

8.温度示值误差不应超过0.1℃.

四.参数资料

1.电阻率：2×10-8—20kΩ·cm;

电阻：0.01μΩ—20kΩ；

2.电压：量程： 2mV.20mV. 200mV.2V

分辨率： 0.1uV，1uV，10uV，100uV

量程误差：2mV 档: 0.1%读数+ 6个字

20mV. 200mV. 2V档： 0.1%读数+ 2字

3.直流恒流源： 输出： 100uA.1mA.10mA.100mA.1A.10A.

误差： 100uA.1mA.10mA.100mA： 0.1%； 1A，10A ： 0.15%

4.电阻分辩率：0.01μΩ

5.PC软件操作显示：直读体积电阻率、质量电阻率、电导率、长度电阻、直流电阻比率、温度、电流、电压等数据.

6.电源交流AC 220±10% 50HZ

7.主机外形尺寸：330mm*340mm*120mm

8.选购A：依据样品尺寸要求定制夹具1套；选购B：电脑和打印机.

配套方案：

解决各材料状态 --固态、液态、气态、颗粒状 电阻、电阻率、电导率测量

ROOKO瑞柯仪器------专注于新材料测量与分析仪器解决方案

----解决材料：

导体、半导体、绝缘材料常温及高温等环境下电性能分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.