MZ-4000D电脑控制万能材料试验机

1. 特点及用途

MZ-4000D是一种具有国内领先技术的材料检测设备。产品适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等物理性能试验。测控软件运用Windows XP操作系统平台，图形图像化的软件界面，灵活的数据处理方式，模块化的VB语言编程方法，安全的限位保护等功能。还具有算法自动生成，试验报告自动编辑功能，大大方便并提高了调试和系统再开发能力，可计算最大力、屈服力、非比例屈服力、平均剥离力、弹性模量等参数；其结构新颖，技术先进，性能稳定。操作简单、灵活，维护方便；集高度自动化、智能化于一体。可用于科研部门、大中专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验。

2. 技术参数

2.1 最大负荷: 5kN

力值精度：示值的±1.0%以内

力值分辨率：	1/250000

2.2 有效拉伸行程（不含夹具）：900mm

2.3 有效试验宽度：385mm

2.4 变形精度：示值的±0.5%以内   分辨率：0.005mm

2.5 位移精度：±1.0%   分辨率：0.001mm

2.6 速   度:  5mm/min～500mm/min（普通丝杠+变频系统）

2.7 打印功能: 可打印测试后的最大力值、抗拉强度、					  断裂伸长率以及相应曲线等。

2.8 电    源: AC220V±5%  50Hz

2.9 主机尺寸: 650mm×580mm×1450mm                     不含工作台，另配电脑桌

2.10 主机重量: 110kg

3. 控制软件主要功能介绍

3.1 测试曲线：力值-变形、力值-时间、应力-应变、应力-时间、变形-时间、应变-时间；

3.2 单位切换：N、kN、lbf、Kgf、g；

3.3 操作语言：中文简体，中文繁体，英文随意切换；

3.4 接口方式：RS232；

3.5 提供曲线处理功能；

3.6 多传感器支持功能；

3.7 系统提供参数公式自定义功能，用户可以根据要求定义参数计算公式，并根据需要编辑报表；

3.8 试验数据采用数据库管理方式，自动保存所有试验数据和曲线；

3.9 可将试验数据导成EXCEL形式；

3.10 同一组试验的多次试验数据及曲线可打印在一份报告中；

3.11 可将历史数据添加在一起进行对比分析；

3.12 可自动校正：标定过程中，在菜单中输入标准值，系统可自动实现示值的准确值标定。

4. 配置

4.1 国产传感器1只；

4.2 滚珠丝杆1付；

4.3 日本松下变频器；

4.4 高精度减速机；

4.5 品牌光电编码器；

4.6 标准拉伸夹具一付；

4.7 拉力机测控系统试验软件一套（含拉伸、压缩、剪切、弯曲、撕裂、剥离软件）。

4.8 联想品牌电脑及彩色喷墨打印机一套（不含电脑柜）；

4.9 工作台、顶板及移动横梁等关键件的中心距均由日本小巨人LGMazak加工中心加工；

4.10旋转件均由日本小巨人LGMazak车削中心加工。

江苏明珠试验机械有限公司

地 址: 江都市真武镇工业园区(杨庄)

电 话: 0514-86235598  86235599  86235396

86276998  86274310  86276995

86235998  86235969  86235979

传 真: 0514-86235396

邮 编: 225264

E-mail: jsjdmz@126.com

Http: //www.jdmz.com.cn