安全帽产品质量长三角联动监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检测依据

表 1检测项目

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直间距 | GB 2811-2007 | GB/T 2812-2006 |
| 2 | 佩戴高度 |  |  |
| 3 | 冲击吸收性能（高温、低温、浸水） |  |  |
| 4 | 耐穿刺性能（高温、低温、浸水） |  |  |
| 5 | 防静电性能（特殊型） |  |  |
| 6 | 电绝缘性能（特殊型） |  |  |
| 7 | 侧向刚性（特殊型） |  |  |
| 8 | 阻燃性能（特殊型） |  |  |
| 9 | 耐低温性能（特殊型）c |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 2811-2007《安全帽》

GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检测，所检项目全部符合，判定为被抽查产品符合要求；检测项目中任一项或一项以上不符合，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检测项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检测项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检测项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检测项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检测报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检测项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检测报告备注中进行说明。