MZ-4016B 门尼粘度计

1. 特点及用途:

本机符合GB/T1232《未硫化橡胶门尼粘度的测定》、GB/T 1233《橡胶胶料初期硫化特性的测定 门尼粘度计法》及ISO289、ISO667等标准的要求。采用进口智能数字式温控仪表，调整设定简便，控温范围宽。门尼粘度计分析系统运用Windows xp操作系统平台，图形图象化的软件界面，灵活的数据处理方式，模块化的VB语言编程方法。使用高精度的测量仪器，集高度自动化、智能化于一体。其结构新颖，技术先进，性能稳定。操作简单、灵活，维护方便。可用于科研部门、大中专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验。

2. 技术参数:

2.1温度范围: 室温～200℃

2.2升温时间: ≤10min

2.3温度分辨率: 0.1℃

2.4温度波动: ±0.5℃(加料以后)

2.5最长试验时间: 门尼: 10min；

焦烧: 120min（可在试验中途修改时间）

2.6门尼值测量范围: 0～200门尼值

2.7门尼值分辨率: 0.01个门尼值

2.8门尼值测量准确度: ±0.5个门尼值

2.9转子转速: 2±0.02r/min

2.10电    源: AC220V±10% 50Hz

2.11外形尺寸: 645mm×580mm×1300mm

2.12主机重量: 210kg                          不含工作台，另配电脑桌

3. 控制软件主要功能介绍

3.1 操作软件：中文软件、英文软件；

3.2 单位选择：kgf-cm， lbf-in， N-m，dN-m，MV；

3.3 可测试数据：包含门尼粘度、焦烧的各种数据；

3.4 可测试曲线：门尼粘度曲线、门尼焦烧曲线、上下模温度曲线；

3.5 试验中途可修改时间；

3.6 试验数据可自动保存；

3.7 多条试验数据及曲线可在一张纸上显示，并可用鼠标点选读取曲线上任意点的数值；

3.8 可将历史数据添加在一起进行对比分析并可打印出来。

注：关键零部件均由日本小巨人LGMazak加工中心加工，本机配置中不含电脑柜。

江苏明珠试验机械有限公司

地 址: 江都市真武镇工业园区(杨庄)

电 话: 0514-86235598  86235599  86235396

86276998  86274310  86276995

86235998  86235969  86235979

传 真: 0514-86235396

邮 编: 225264

E-mail: jsjdmz@126.com

Http://www.jdmz.com.cn