| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-400AHXM化学转化膜表面电阻测试仪 |

FT-400AHXM化学转化膜表面电阻测试仪

一、功能介绍：

采用四端测量法适用于生产企业、高等院校、科研部门，实验室检验和分析用于涂覆铝和铝合金的化学转化材料；铝及铝合金化学导电氧化膜层技术条件，对表面接触电阻及电阻率测量要求.

PC软件操作界面，自动运行，自动测量样品厚度并精确到千分位，实时分析样品在加压过程中电阻与压力的变化曲线图谱，可显示电阻，电阻率，电导率的变化图谱，自动生成报表.

二.参照标准：

1）.MIL-DTL-81706B 25 October 2004用于涂覆铝和铝合金的化学转化材料；

2）.NAVY QPL-81706-16(2)-2002  涂铝及铝合金的化学转化材料

3）.AMS2474B（铝合金化学处理低电阻涂层，1982.01.01修订)标准规定的168小时中性盐雾试验,前后化学转化膜接触电阻测量.

4）.QJ 487-1983铝及铝合金化学导电氧化膜层技术条件 标准 
三、参数资料

1.电阻率：10-7～2×107Ω-cm
2.电 阻：10-7～2×107Ω

3.电导率：5×10-7～107s/cm

4.分辨率： 0.1μΩ	测量误差±（0.05%读数±5字）

5.测量电压量程： 2mV   20mV  200mV 2V 测量精度±（0.1%读数）

6.分辨率：  0.1uV  1uV  10uV  100uV

7.电流输出：直流电流 0～1000mA 连续可调，由交流电源供电。
量程：1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，1000mA, 误差：±0.2%读数±2字

8. PC软件界面：电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度、曲线图谱、报表等.

9. 上下电极材质为：紫铜镀金材质，电极需经1000目以上金相砂纸磨平滑

10. 压力载荷200psi，准确度为2psi以内.

11. 上电极横截面积1平方英寸；下电极横截面积大于1平方英寸

12.加压方式：自动

13. 高度量程和精度：高度测量范围：0.001-10.001mm，测量分辨率0.001mm

14.温湿度范围：常温-50度；湿度：20%-98%

15.恒压时间：0-99.9S

16.标配标准件：a.标准校准电阻1个；b.标准高度校准件1个

17.测试方式：四端测量法 +自动测量

18. 工作电源：220±10% 50HZ/60HZ

19.标配外选购：

1）.电脑和打印机依据客户要求配置；    2）.计量证书1份

配套方案：解决各材料状态 --固态、液态、气态、颗粒状 电阻、电阻率、电导率测量

ROOKO瑞柯仪器-------专注于新材料测量与分析仪器解决方案

----解决材料：

导体、半导体、绝缘材料常温及高温等环境下电性能分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.