| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-352高温电阻率测试仪 |

FT-352导体材料高温电阻率测试系统

一、概述：

运用四端测量方法测试材料电阻、电导率和电阻率，并配合高温箱结合高温治具与PC软件对数据的处理和测量控制，解决导体材料的电导率对温度变化测量要求，软件实时绘制出温度与电阻，电阻率，电导率数据的变化曲线图谱，及过程数据值的报表分析.具有气氛保护功能.

二、适用行业：

用于：企业、高等院校、科研部门对导体材料电阻、电阻率和电导率数据测量需求.常用于金属类导体材料及非金属类导体材料测量.

三.参数资料

| 规格/型号 | FT-352A | FT-352B |
| --- | --- | --- |
| 1.电阻范围 | 10-7～2×107Ω | 10-8～2×104Ω |
| 2.电阻率范围 | 10-7～2×107Ω-cm | 10-8～2×104Ω-cm |
| 电导率 | 5×10-7～107s/cm | 10-4～5×108s/cm |
| 4.测试电流范围 | 1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，1000mA | 100uA.1mA.10mA.100mA.1A.10A. |
| 5.电流精度 | ±0.1%读数 | ±0.1读数 |
| 6.电阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% |
| PC软件界面 | 电阻、电阻率、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、电导率，曲线图谱 |
| 9.电阻率仪工作电源 | 输入: AC 220V±10%.50Hz功 耗：<30W |
| 10.误差 | ≤0.5%（标准电阻） |
| 温度(选购) | 常温-400℃；600℃；800℃；1000℃；1200℃；1400℃；1600℃ |
| 12.气氛保护（气体客户自备） | 常用气体如下：氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)、氡(Rn)，均为无色、无臭、气态的单原子分子 |
| 13.温度精度 | 冲温值：≤1-3℃；控温精度：±1°C |
| 升温速度： | 常温开始400℃--800℃需要15分钟；800℃-1200℃需要30分钟；1400℃-1600℃需要250分钟—300分钟 |
| 高温材料 | 采用复合陶瓷纤维材料，具有真空成型，高温不掉粉的特征 |
| PC软件 | 测试PC软件一套，USB通讯接口，软件界面同步显示、分析、保存和打印数据！ |
| 电极材料 | 钨电极或钼电极 |
| 样品要求 | 样品长度要求大于13mm 样品宽最小1mm |
| 标配外（选购）： | 电脑和打印机1套；2.标准电阻1-5个； |

配套方案：解决各材料状态 --固态、液态、气态、颗粒状 电阻、电阻率、电导率测量

ROOKO瑞柯仪器-------专注于新材料测量与分析仪器解决方案

----解决材料：

导体、半导体、绝缘材料常温及高温等环境下电性能分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.