| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： |  |

FT-4000系列材料电阻率测试仪（手动型）

- 应用说明：

- 在不同的压力下描述导电材料的电性能变化关系,分析材料的体积电阻、接触电阻、过渡电阻等数据;电阻率和电导率(需要人工读取并输入样品厚度可获得).

- 压力/压强和电阻的变化关系(标配PC软件).

- 配置不同的测量电极，固体材料的形变（如：压缩，弯曲，断裂等情况下）的电性能状态，从而描述材料性能和寿命等相关性能指标.

二.功能概述:

集成电路模块； USB，232通讯接口，直流恒流源 ，四端法(体积电阻)或 四探针法（方阻，即表面接触电阻）测量模式，配置PC软件具有曲线图谱过程数据分析，报表导出和管理等；

三、适用范围：

适用于导电固体材料的性能研究，应用于企业品质检测；研发部门，大中专院校；科研院所及质量检测机构

四.参数资料

| 规格型号 | FT-4000A | FT-4000B | FT-4000C | FT-4000D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.方阻/电阻范围 | 10-5～2×105Ω/□ | 10-6～2×105Ω/□ | 10-7～2×107Ω | 10-8～2×105Ω |
| 2.电阻率范围 | 10-6～2×106Ω-cm | 10-7～2×107Ω-cm | 10-7～2×107Ω-cm | 10-8～2×105Ω-cm |
| 3电导率范围 | 5×10-6～106ms/cm | 5×10-7～107ms/cm | 5×10-7～107s/cm | 5 ×10-5～108s/cm |
| 4.测试电流范围 | 0.1μA ，1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100 mA | 10μA，100µA，1mA，10mA，100 mA、1000mA | 1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，1000mA | 0-10A，100uA |
| 5.电流精度 | ±0.1% |
| 软件/液晶界面 | 电阻、电阻率、方阻、温度、单位切换、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率、图谱显示，压力设定，压强，报表导出，波形刷新，时间设定，启动、停止、运行 |
| 6.测试方法 | 四探针法（方阻/表面电阻） | 四端法（体积电阻） |
| 7.电极尺寸选购 | 1：压力200kg和300kg电极大于或等于10mm-30mm； b. 压力500kg和1000kg电极大于或等于20mm-50mm；样品厚度0-10mm ；其他规格可以定制. |
| 8. 压力选购 | a.200kg； b.300kg； c.500kg； d.1000kg |
| 9. 电极材质 | 紫铜或合金铜 |
| 10.电极形状选购 | 依据不同的材料和测试要求配置不同的形状的电极： 如：圆柱形，V形；方形等 |
| 11. 样品高度 | 样品高度范围：0.01-12.70mm，测量分辨率0.01mm，可测样品压缩厚度0.5mm |
| 12. 标配标准件 | a.标准校准电阻1个；b.标准高度校准件1个 |
| 13. 测试方式 | PC软件+手动液压操作 |
| 14.误差： | 5%； 重复性误差3%以内（平均性误差，人为因数外） |
| 15.工作电源: | 输入: AC 220V±10% ,50Hz |
| 16. 标配外选购 | a.电脑和打印机依据客户要求配置； b.计量证书1份 |

配套方案：解决各材料状态 --固态、液态、气态、颗粒状 电阻、电阻率、电导率测量

ROOKO瑞柯仪器-------专注于新材料测量与分析仪器解决方案

----解决材料：

导体、半导体、绝缘材料常温及高温等环境下电性能分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.