| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-102D粉体特性分析仪 |

FT-102D粉体性状测定仪

FT-102D Powder Characteristics Tester

通过对粉末和颗粒振实密度、松装密度、堆积密度、安息角（休止角）、质量流速、体积流速项目测量,综合反映粉体流动性和表征特性状况，通过卡尔指数，豪斯纳比指数综合评定物料流动性状况.

The instrument is mainly based on the powders and granules of tap density, apparent density and bulk density, angle of repose (angle of repose), mass flow, volume flow rate measurement project to reflect comprehensively the flowability and characterization of the powder, comprehensive evaluation of material flowability by Carr index, Hausner ratio index.

参数资料Technical Parameters

| 序号/No. | 功能/ Function | 量程/Range | 分辨率 Resolution | 测试方式/ Test mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 松装(自然堆积)密度/ bulk density | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自动记录质量Automatic 2.输入体积Input Volume |
| 2. | 振实密度 tap density | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定质量测试Fixed Quality Test 2.定体积测试Fixed volume test |
| 3. | 安息角（休止角） angle of repose | 0-90 ° | 0.01 ° | 1.自动计算Automatic calculation 2.PC软件过程数据曲线 PC software process data curve |
| 4. | 质量流速/ Mass flow rate | 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自动计时并停止Automatic timing 2.自带称重平台weighing platform 3. PC软件过程数据曲线 PC software process data curve |
| 5. | 时间/ time | 0-999999.99S | 0.01s | 自动/ Automatic |
| 6. | 称量平台/Weighing | 0-2000.0g | 0.01g | 自动/ Automatic |
| 7. | 漏斗容积/ funnel volume | 200ml |  |  |
| 8. | 量筒选购/Cylinder optional | 200ml、250ml、500ml不锈钢材质（标配1个）Stainless steel (standard 1pcs) |  |
| 9. | 圆盘/ disc | 直径100mm/ diameter 100mm |  |
| 10. | 搅拌装置/Stirring | 固定转速/ Fixed speed | 自动/ Automatic |
| 11. | 漏斗出口口径mm Funnel exit (mm) | 2.5；4.0；5.0；6.0；7.0；8.0；9.0；10；14；15；16；17；18；25（标配5个）/ Standard 5pcs | 可更换结构/ Replaceable structure |
| 12. | 出口配有控制阀门/ Outlet valve | 气动控制/ Pneumatic control | 自动/ Automatic |
| 13. | 显示器 monitor | 7寸触摸屏/ 7-inch touch screen |  |
| 14. | 温湿度范围/Temperature humidity | 18-40℃ 相对湿度在35-80% relative humidity |  |
| 15. | 流动指数 Flow Index | 自动转化指数数据/Automatic conversion index data | 自动/ Automatic |
| 16. | 输入电源power supply | 220V±10% 常温环境下使用 under normal temperature environments |  |
| 配置打印机+触摸屏操作+自动流动性评定 Configure the printer + touch screen operation + automatic liquidity assessment |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.