FT-3400粉体流动行为分析仪

一.功能描述

通过分析粉体剪切动态数据来描述流动行为表征，粉体工业在加工、存储、运输、料仓中常出现拱架/鼠孔结构；物料之间及物料与固体壁面的摩擦；在料斗的设计中，排料口的大小、料斗壁的倾斜角以及粉料对料斗壁的压力，设计不合理的料斗会给生产造成很大的困难；这些影响粉体流动性的行为特征通过测量粉体内部强度、流动函数、摩擦函数、密度、时间函数等数据分析上述现象和状态. 采用PC软件建立数据模型实时分析.

二.参考标准

参照ASTM_D6128-97；ASTM D6682-2008；ASTM_D6773-2008;GB/T31057.3-2018附录B;Jenike方法分析粉体流动行为表征特性

三.工作原理通过自动控制的荷重施加于剪切盖上；并作用于已知速度转动的环形剪切盒内样品上，从而实现样品与样品在不同压力下流动.

四.功能项目

预固结处理；瞬态剪切函数；时效剪切函数；壁摩擦函数；时效壁摩擦函数 ；松装密度函数 ；数据管理与分析；系统管理.

五.测试和分析数据分析和测试如下数据：莫尔应力圆、内摩擦角、主应力、剪切力、屈服轨迹、稳态流、流动函数、开放屈服强度（无侧限屈服强度）、内摩擦时间角、时效屈服轨迹、堆积密度、密度轨迹、壁摩擦角、附着力、壁剪切力、壁应力、壁轨迹、运动摩擦角、静态摩擦角、料仓设计的料斗半顶角、卸料口径、流与不流判定、流动因子、初始抗剪强度（内聚力）等数据分析.

六.适用范围适用于：化工、陶瓷加工、食品、化妆品、颜料.制药、金属粉末、石墨粉、塑料、橡胶、混泥土、农业、料斗设计等粉体散粒物料领域质量管控和研究,常用于生产加工企业研发部门、科研院所、大中专院校、实验室使用.

七.参数资料T

| 项目project | 参数描述description | 备注Remarks |
| --- | --- | --- |
| 垂直主应力 Vertical principal stress | 0-100N；分辨率： 0.01kp 0-100N; Resolution: 0.01kp | 可定制customizable |
| 扭矩范围 Torque range | 0-10 N.m 分辨率： 0.01kp 0-10 N.m Resolution: 0.01kp | 可定制customizable |
| 3. 剪切速度Shear speed | 0.1 mm/sec～5 mm/sec； |  |
| 操作运行 Operational operation | PC软件运行 PC software running |  |
| 测量方式 measurement method | 自动 automatic |  |
| 剪切盖 Cutting cover | 齿槽盖和平面盖，不锈钢材质 Alveolar cover and flat cover, stainless steel |  |
| 吸尘系统 Vacuum system | 手持式自动吸尘 Hand-held automatic vacuuming |  |
| 电脑和打印机 Computer and printer | 客户自备或选购 Customer-supplied or purchased |  |
| 样品整理 Sample preparation | 刮料器 Scraper |  |
| 电源power supply | 220V+10% /50Hz |  |
| 剪切盒 Cutting box | 防锈铝材质 Anti-rust aluminum material |  |
| 通讯接口： Communication Interface | USB，RS-232接口 USB, RS-232 interface |  |
| 温湿度范围： Temperature and humidity range | 8-40℃ 相对湿度在35-80% 8-40 ° C relative humidity is 35-80% |  |
| 数据管理 Data management | 数据及图谱报表生成 Data and graph report generation |  |
| 系统管理 System Management | 设备参数设定及仪器自我检测 Equipment parameter setting and instrument self-test |  |
| 保护装置 protective device | 配有急停控制装置 Equipped with emergency stop control |  |

原理图