—积分球光学系统的高级工程师

红 外 镀 金 积 分 球

Red - coated gold pellets

特点:高漫反射率；高朗伯特性；耐用；易清洗；

应用：近红外-中红外应用；激光测试；反射测试

说明：

镀金漫反射涂料是一种电镀化学的、漫反射镀金涂层，具有极佳的稳定性、且在真空环境下无出气现象，使用10.6μm 的CO2激光测得其损伤阈值大约为19.3J/cm2，高于普通镀金板表面的平均水平，使用冷却措施的还可以提升激光损伤阈值，例如水冷积分球或水冷目标板的应用。

镀金涂层在1000nm 以上的典型的漫反射率高于94%， 可以镀在金属表面如铝、镍、铁，以及铜和钨上。积分球使用铝合金作为基底材料

1、镀金涂层比普通涂层红外反射率要高很多.

2、当红外光源,特别是激光光源长期照射后,普通涂层会有黄斑和焦灼污渍,影响反射率.镀金则可有效避免.

技术参数：

漫反射率：@1-16μm 90%~95.5%

有效光谱范围：800 to 15000nm(最佳光谱范围：1000-5000nm)

激光损伤阈值：19.3 J/cm2 @10.6μm

典型的8°半球向反射比