SHAN.01全自动精密邵氏橡胶硬度计

（德国丘泰克）

完全自动化测量、定位简单快捷、可测量任何形状样品

适用范围：

用于测量各类橡胶或弹性体成品零件的硬度，包括橡胶密封圈、O型圈、曲面或复杂形状的工件、超薄件、超软件、颗粒状产品等。广泛应用于橡胶制造、LED生产、汽车行业等业务领域。

产品介绍：

该纳米邵氏A型硬度计由于其纳米测试技术，可以在橡胶或弹性体产品上的邵氏A硬度的整个范围内进行测量。该测量方法是基于标准中所定义的测量探针的小型化。

由于其创新的表面识别技术，所有测量均与样品的几何形状无关。因此，即使测量很小的样品或颗粒也没有问题。与标准测量方法相比，该测量方法既不需要平面的测量表面，也不需要明显更小的测量探针压入深度。为了进行比较测量，0.05mm (50μm)已经足够。使用该纳米邵氏A型硬度计测量所得出的结果，与采用DIN ISO 7619（由DIN 53505代替）、DIN EN ISO 868、ASTM D 2240以及JIS K 6253-3的标准测量的结果相同。为了定位测量点，该机配有激光十字光标。

技术参数：

| 测量范围 | - 5.0 - 100.0邵氏A |
| --- | --- |
| 测量精度 | ± 0.2 邵氏A |
| 重复精度 | ± 0.1邵氏A 或 ±0.01邵氏A （可选） |
| 最小样品厚度 | 0.5mm（减小压入深度0.05） |
| 最大测量负载 | 80mN |
| 电源连接 | 94-264V；47-66Hz；10A |
| 外形尺寸B×D×H | 451×414×483mm |
| 重量 | 24.3kg |

技术特点：

1、一键全自动完成硬度测量全过程；

2、邵氏A硬度的测量与样品尺寸和几何形状无关；

3、可对非常软的产品进行无故障测试（高达-5邵氏A）；

4、可测量颗粒状产品的硬度；

5、配有激光十字光标，可简单、准确的定位样品测量点；

6、易于操作，设置方便，因为只有几个控制按键；

7、可通过以太网和USB与外部系统相连接的标准接口；

8、环境温度时时显示（℃摄氏度或℉华氏度），带有自动校准功能，可在周围环境温度偏离23℃的情况下进行准确测量；

9、测量时间1.0 - 100.0秒可选（默认3.0秒）；

10、相对压入深度10% - 100%可调（标准100%）；

11、可设置硬度上、下限值（合格范围）；

12、可自动生成硬度测量曲线（压入深度-压入时间）；

13、满足国内外相关标准（DIN ISO 7619、DIN 53505、DIN EN ISO 868、ASTM D 2240、JIS K 6253-3、GB/T 531.1等）。

标准配置：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SHAN.01全自动精密邵氏橡胶硬度计主机 | 台 | 1 |
| 2 | 自带滑动鼠标的键盘（用于仪器参数设定） | 套 | 1 |
| 3 | 电力线缆 | 根 | 1 |
| 4 | 70×70mm载玻片（用于承载样品） | 个 | 10 |
| 5 | 橡皮泥（用于固定特殊形状零部件） | 个 | 1 |
| 6 | 放大镜（用于细节定位及激光宽度调整） | 个 | 1 |
| 7 | 简要操作说明英文版（原厂附带） | 份 | 1 |
| 8 | 用户指南英文版（原厂附带） | 本 | 1 |
| 9 | 简要操作说明中文版（总代理翻译） | 份 | 1 |
| 10 | 用户指南中文版（总代理翻译） | 本 | 1 |

可选配置：

XY定位台