高压加速老化试验箱

RJD-PCT100

产品用途:

高压加速老化试验机变称“高温高压蒸煮仪、压力锅蒸煮试验机”,一般用于测试产品、材料在严苛的温度、饱和湿度(100%R.H.){饱和水蒸气)及压力环境下其耐高湿能力的试验设备。例如:测试印刷线路板(PCB或FPC)吸湿率、半导体封装之抗湿气能力、动金属化区域腐蚀造成之断路、封装体引脚间因污染造成之短路等。

主要技术参数:

设定温度: +100 ℃ ～+132 ℃(饱和蒸气温度)

湿度范围:100%饱和蒸气湿度

使用压力:0.5Kg～2.5 Kg/cm2(内桶设计耐压4Kg/cm²)

时间范围:000 Hr ～999 Hr

加压时间:0.00 Kq～1.04 Kq/cm2 约45分内

机械结构:

1、试验箱尺寸:6300 mm*L450 mm.为圆型试验箱

2、全机外尺寸:900x900x1500 mm(W*D*H)台式

3、内桶材质:不锈钢板材质#SUS-316 制

4、外桶材质:不锈钢板材质#SUS-304 制

5、控制系统:

a.采用7寸彩屏电脑控制饱和蒸气温度

b.时间控制器采 LED 显示器.

c.采用指针显示压力表.

d.微电脑 P.I.D 自动演算控制饱和蒸气温度.

e.手动入水阀(自动补水功能，可不停机连续试验)

6、机械结构:

a.圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。

b.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。

c.精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续 400Hrs 运转

D.设计使门与销体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长寿命

e.临界点 LIMIT 方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示

供电条件:

1、系统电源波动不得大于±10

2、电源:单相 220V 20A 50/60Hz

安全使用环境:

1、可容许使用工作环境温度5℃~30℃

2、实验用水:纯水或蒸馏水

源头厂家 设备齐全 产能强大	恒温恒湿试验箱等设备研发源头厂家;

精英团队 创新研发 支持定制专业技术团队，拥有10年以上检测设备设计经验:

熟练掌握检测设备核心技术

进口配件 高标生产 品质优良	产品零部件来自品牌厂商，部分精密部件由我司自主研发;严格参照国家相关标准;各类环境及力学试验设备性能稳定，测量精准，符合ISO、GB、ASTM等多项试验标准;

2H响应 完善售后 技术支持

质保1年，终身维护，设备出现故障，上门处理;一站式解决售后问题;免费上门安装调试