新标准水泥胶砂振实台

RJD-ZS20H型

一、产品简介：

水泥胶砂振实台是根据标准GB/T17671( ISO法），JC/T681-2020新标准要求进行改进的水泥胶砂振实台。该产品采用触控屏显示振动次数 ，控制跳动频率 ，同时采用了隔音式设计 ，试样振动成型过程中，极大的降低了运行中产生的噪音 。适用于水泥强度检验所用试样的制备 。

二、技术要求：

1、振实台的振幅:15.0mm±0.3mm

2、振动60次的时间:60s±2s

3、台盘(包括臂杆、模套和卡具)的总质量:13.75kg±0.25kg，并将实测

数据标识在台盘的侧面

4、两根臂杆及其十字肋的总质量:2.25kg±0.25kg

5、台盘中心到臂杆轴中心的距离:800mm±1mm

6、当突头在止动器上时，台盘表面水平，四个角中任一角的高度与其平均

高度差不大于1mm

7、突头的工作面为球面，其与止动器的接触为点接触

8、突头和止动器由洛氏硬度≥55HRC的全硬化钢制造

9、凸轮由洛氏硬度≥40HRC的钢支撑

10、卡具与模套连成一体，卡紧时模套能压紧试模并与试模内侧对齐

11、控制器和计数器灵敏可靠，能控制振实台振动60次后自动停止

12、整机绝缘电阻≥2.5MΩ

13、臂杆轴转动无旷动现象

14、振实台启动后，其台盘在上升过程中和撞击瞬间无摆动现象，传动部分

运转声音正常

15、振实台底座地脚螺栓孔中心距

16、振实台外表面油漆面平整、光滑、均匀和色调一致。零件加工面无碰伤

划痕和锈斑

- 技术参数：

| 振动部分总重量 | 13.75kg ±0.25kg |
| --- | --- |
| 落距 | 15mm ±0.3mm |
| 振动频率 | 60次/60秒 土2秒 |
| 两根臂杆及其十字拉肋的总质量 | 2.25kg ±0.25kg |
| 台盘中心到臂杆轴中心的距离 | 800mm ±1mm |
| 隔音盖锁固方式 | 采用汽车后备箱式锁扣锁紧 |
| 试模定位方式 | 碰珠定位 |
| 电动机型号 | 90TDY060-T |
| 电动机转数 | 60r/min |
| 电动机功率 | 70W |
| 电源电压 | 220V |
| 振实台净重 | 62KG |
| 外形尺寸 | 长1130x宽400x高450(mm) |