产品型号：HR-150A洛氏硬度计

结实耐用

表盘显示

铸铁外壳

纯机械操作

该机数据准确、产品可靠耐用，测试效率高；

表盘可直接读出HRA、 HRB、 HRC标尺；

也可以选配洛氏的其它标尺（HRD、HRF、HRG、HRH、HRE、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV）；

采用精密油压缓冲器，加载速度可调；

纯机械手动测试过程，无需电气控制；

广泛适用于生产现场中的品质监控，工作环境适应性强；精度符合GB/T230.2 。

主要应用范围：

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；应用范围广，适用于淬火

调质等热处理的洛氏硬度测量；曲面测量稳定可靠。

主要技术规格：

测量范围：20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC

初试验力： 10kgf(98.7N)

总试验力：588.4N、980.7N、1471N（60、100、150kgf）

试样允许最大高度：170毫米

压头中心至机壁距离：135毫米

压头类型：洛氏金钢石压头

ф1.588mm钢球压头

试验力施加方式：手动

硬度读取：表盘读数

硬度分辨率：0.5HR

外形尺寸：466 x 238 x 630毫米

重量：约65KG，毛重：85KG

标准配置：

主机：1台                                金刚石圆锥压头：1只

1/16”钢球压头：1只                      大平试台：1个

小平试台：1个                            V形试台：1个

60~70 HRC洛氏硬度块：1块                20~30 HRC洛氏硬度块:1块

40~50 HRC洛氏硬度块：1块                80~90 HRA洛氏硬度块：1块

90~95 HRC洛氏硬度块：1块