XRW-300A型热变形、维卡软化点温度测定仪

该机型主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定试验；该系列机型控温精确，操作简单，是一种智能化极高的测试仪器，广泛应用于大专院校，科研单位及产品质量监督检验单位。

执行标准

GB/T 1633、8802、1634、ISO 2507、75、306、ASTM D 1525、648等标准。

主要技术参数

1.测温范围：50℃～300℃

2.温度分 辨 率：0.01℃

3.变形范围：0~13mm

4.变形分辨力：  0.001mm

5.控制输出：PWM脉宽调制

6.控温方式：模糊PID控制、匀速升温

7.采样频率：7次/秒，每次采集4-8个通道

8.人机交互：7寸彩色液晶，触摸屏输入。

9.电源电压：220V，50Hz/60Hz。

产品特点

- 控制系统：

本控制系统为基于32位ARM，cortex-M3内核的意法半导体公司主打产品；主频108MHz，JTAG调试接口；多种通讯接口；性能优越。

人机交互为7寸电容触摸屏，反应灵敏，触摸操作，方便简单；

中英文切换（系统环境中设置）。

- 温度采集：

模块采用进口Cirrus Logic高精度转换芯片和双TI采样芯片；

可设定为单路控采温模式、一架一路采温模式；

支持1-4架（01型）、5-8架（02型）。

- 温度控制：

采用模糊PID控温模式，PWM脉宽调制输出，使得系统升温均匀；

满足120℃/小时和50℃/小时升温速率，也可设置成其他速率。

- 位移采集：

采用B3-12W型数显形变测量表，分辨力0.001mm，系统位移无误差，实时采集；

标准miniUSB线，供电数据一体，无须安装电池；

可设定最多2组4架试样工作（01型）或最多4组8架试样工作（02型）。

- 试验标准：

可灵活完成各种国标试验、国际标准试验；

- 报告打印：

试验完成后，可打印试验报告，也可在历史记录中打印历史报告。

- 历史存储：

试验完成后，可保存试验结果，并在历史记录中查看，可存储长达数年2000次试验结果

按日期存储，可打印历史记录，并输出试验时间。

- 曲线监控：

试验期间可实时查看位移-温度监控曲线。

- 系统提示与报警：

包含高清语音提示、蜂鸣器“嘀嘀”提示、触摸屏状态提示。

- 自动计算

输入试样尺寸等参数，可计算需要加载的砝码质量和热变形挠度（维卡位移）等参数；

也可手动输入。