ZP-D10S/Y全自动粘结强度检测仪(电动粘结强度拉拔仪）

一、产品简介:

ZP-D10S/Y全自动粘结强度检测仪按照行业标准JGJ144-2019《外墙外保温工程技术标准》设计，采用机械传动达到匀速加载方式设计，拉伸速度范围为3-13mm（mm/min）可任意设置，采用高精度S型传感器配合控制仪表仪器精度可到达0.5%F.S，程序控制显示部分采用是触摸屏加外接按键设计，显示部分与机械传动部分一体式设计，同时直接读取拉力值（kN）和强度值(MPa），上升速度设设置，位移显示，并有加载时间和力值曲线显示，支持各种尺寸的标准试块面积设置，可设置试验力值或强度值，达到设置力值或强度值自动停止试验，峰值保持、存储和查询删除功能，数据导出功能特别适合试验室和现场使用，全套检测仪具有功能强大、重量轻、操作方便、简单等特点。

二、技术参数：

| 仪器结构 | 一体式 |
| --- | --- |
| 操控方式 | 触摸屏+按键 |
| 显示模式 | 同时显示KN 和Mpa |
| 测量范围 | 0-10KN |
| 拉力 | 15KN |
| 分 辨 率 | 0.001KN |
| 精度等级 | 0.5%F.S |
| 拉拔行程 | 65mm |
| 位移范围 | 0-65mm |
| 位移分辨率 | 0.1mm |
| 拉伸速度 | 3-13mm/min（可调） |
| 液晶屏显示 | 2.4寸触摸屏 |
| 存储容量 | 2200条 |
| 峰值保持 | 有 |
| 曲线显示 | 力值强度值与时间显示 |
| 定载值功能 | 有 |
| 数值修正 | 折线修正 |
| 供电方式 | 12V锂电池 |
| 主机材质 | 轻质铝合金 |
| 主机重量 | 5Kg |

三、符合标准：

JGJ144-2019《外墙外保温工程技术标准》

JG/T7507-2016 《数显式粘结强度检测仪》

JG158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》

JG149-2006《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》

JGJ110-2017《建筑工程饰面砖粘结强的检验标准》

JGJ126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》

GB/T23445-200 《聚合物水泥防水涂料》

GB50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》

CECS 146:2003《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》

GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》

四、应用领域:

ZP-D10S/Y全自动粘结强度检测仪（电动粘结强度拉拔仪）适用于建筑工程固定隔热保温材料铆钉拉拔力、墙体隔热保温材料粘结强度、外墙饰面砖粘结强度、碳纤维粘结强度、砂浆粘结强度、混凝土表面的涂层、各种板材表面涂层材料的粘结强度拉拔检测及小规格锚栓膨胀螺栓锚固力检测。

五、产品特点：

采用一体式结构设计，微电机电动一键加载，无需手动试验

传动件材料使用42CrMo，调质处理，更耐用，强度更高

外壳材料使用高强度铝合金，载荷更高，更耐用，外表美观

支腿设计，整体采用镂空设计，在不影响强度的情况下，充分体现了人性化，手握更方便，手感更好

采用高精度S型传感器，精度等级可达到0.5%F.S以上

仪表采用2.4寸触摸屏加外接按键设计，显示清晰，操作方便

同时显示力值（kN）、强度值(MPa）、位移（mm）、速度（mm/min）

力值强度值时间曲线显示功能，折线修正功能，峰值保持功能

定载值功能可设置试验力值或强度值达到试验力值或强度值自动停止

设置菜单，数据可记录、查询、删除操作

数据导出功能，配备专用上位机软件，可生成检测报告

硬件及软件采用双安全保护装置设计，确保检测可靠性

供电方式采用进口12V锂电池，可配大容量外接电源续航能更强

六、产品配置：

1. 主 机1台

2. 充电器1个

3. 数据线1个

4. U盘1个

5. 标准块40*40mm 三块

6. 标准块45*95mm 三块

7. 标准块100*100mm 三块

8. M12转接头一个

9. 铆钉拉拔头6/8/10mm各一1个

10. 防水仪器箱1个

11. 说明书、保修卡、合格证各一份

12. 外置电源容量18800mAh(选配）

13. 其他配件（选配）