一、简介：           
LBY-III型砂浆流变仪是一种多功能旋转机械测定和易性的流变仪，流变仪可测试粒径为3 mm左右的的细颗粒建筑材料，如水泥浆、砂浆、细混凝土等的流变性能，水泥砂浆流变仪可直接得出如下数据：
● 材料在一定温度下的流变曲线和流变参数
● 在一定搅拌速率下材料的固化行为与时间的关系
● 搅拌速度对混凝土外加剂和矿物掺合料和易性的影响等

二、技术指标
（1）能够测试的样品粒径：3mm；                       
（2）马达：高精度伺服马达，可任意定义转速，确保转速精度；
（3）转速范围：0.01-400 rpm；
（4）角度测量精度：优于±0.05°；
（5）扭矩量程：-500至+500 Nmm；
（6）扭矩测量分辨率：不低于0.01Nmm；
（7）采样率：0.005-60秒；
（8）标准探头：标配两个用于砂浆和水泥浆体的标准探针，能够避免离析分层和沉降，保证测量准确性；
（9）样品池尺寸：直径100mm，高度110mm，可外接水浴系统控制温度；
（10）接口：一个基于TCP/IP的（100 Mbit，RJ45）以太网接口，可连接到电脑；
（11）系统保护扭矩：峰值扭矩1.5Nm，配置扭矩自我保护模块；
（12）测试主机重量：约30kg；尺寸：350mm*284mm*710mm；
（13）可进行静态应力增长测试和动态流变曲线测试，取决于需要测量的流变性能。