名称: 厚漆腻子稠度测定仪

其他名称：QCT厚漆腻子稠度测定仪

型号：QCT

荣计达产品编号：TL32

厚漆腻子稠度测定仪 厚浆漆稠度计腻子稠度仪检测仪器玻璃板

稠度计腻子稠度仪检测仪器玻璃板QCT厚漆腻子稠度测定仪

上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格销往各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑，用户遍布国内近三十个省市、自治区，并远销国外，与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚，重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。

厚漆腻子稠度测定仪是腻子检测仪器，用来测定厚漆或腻子之稀稠度,简便、直观、准确。

厚漆腻子稠度测定仪结构及工作原理:.

取定量体积(20ml)的荣计达仪器试样,放在两玻璃板之间,借助重量一定的砝码压力,经过一定的时间,视试样被压的流展程度,扩散之直径来表示其稠度,若流展程度差,扩散直径小的则说明其稠度高,反之,则说明其稠度低,是对比不同试样荣计达仪器稀稠度的有效识别工具。

QCT厚漆腻子稠度测定仪规格及使用要求:

★唧筒内径为29.7mm,深度为29mm,保证唧筒容积为20.07ml。

★上玻璃压板为200×200mm,厚度为5mm,板上刻有直径5-16cm的圆圈。

★砝码重量为2000g。

★使用环境温度为25±1℃,相对湿度60%―70%。

★试验用漆刀、秒表(自备)。

★外形尺寸: 370×325×280mm

★重量: 2 Kg