WKST-A塑料热变形维卡软化点测定仪应用范围与技术参数

原理：

本仪器符合ISO75-1974，ISO306-1974，GB/T1633-79，GB1634-79标准的要求，可实现实时显示、控温、测量、报警等功能。

WKST-A系列采用PID温控器控温，温控精度和安全性能可靠。控制核心采用了ARM控制技术，结合触摸屏界面，操作简单快捷。

应用范围：

WKST-A系列热变形、维卡软化点温度测定仪主要用于非金属材料（如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等）的热变形及维卡软化点温度测定。

技术参数：

★温度控制范围：室温~300℃

★升温速率：0.1℃/h 到120℃/h无**可调

★A大温度测量误差：+0.5℃

★A大温度控制误差：+1℃/6 min（热变形试验）

+0.5℃/6 min（维卡试验）

★A大变形测量范围：5mm

★A大形变测量误差：+0.001mm

位移精度（位移分辨率）：+0.001mm

★试样架数量（工位）：3工位

★加热介质：甲基硅油（型号：200厘斯以下，闪点300℃以上）

★A大加热功率：3KW

★升降：手动升降

搅拌电机功率：15W

★冷却方式：150℃以上气冷(选配)

150℃以下水冷(选配)

★主电源：220V+10%，10A，50HZ；

★负载杆及托盘的质量：88g

★试验结束自动停机。

★外型尺寸:720mm×700mm×1380mm

★重量:180Kg