名称: 混凝土抗冲磨试验机

其他名称：12000元

型号:CM-2

荣计达产品编号：HT95

混凝土钢球法抗冲磨试验机   水下钢球法抗冲磨试验机

水下钢球法抗冲刷试验机   混凝土表面热水流冲击磨损试验机

一、概述：

是根据DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》混凝土耐冲磨试验(环球法）中规定的技术要求设计的，利用旋转水流冲击钢球，在预制混凝土表面形成钢球冲击磨损的试验，以测定各类混凝土表面抗水流冲击磨损的能力。

混凝土抗冲磨试验机适用与执行标准《水工混凝土试验规程DL/T5150-2001》

二、技术参数：

★试样尺寸：φ300×100mm

★试样容器筒尺寸：φ302×430mm

★电机搅拌转数：1200r/min

★钢球直径：φ12.7mm；φ19.1mm;φ25.4mm25个

★电源：AC 380V50HZ

★功率：1.5KW

★体积：1800 mm×800mm×500mm

★重量：180kg

三、安装图与安装过程中的注意事项：

★安装电源：380V (三相四线）有良好接地。

★安装位置以距离室内墙面A小不得超过40cm。

★设备**位后应该用加固螺栓进行紧固。

.

四、使用方法：

★试验时，取出试件，擦去表面水分，称量（**到1g）。

★钢筒与底座间放上橡皮垫圈，在底板上垫上两根Φ6mm的钢筋，把已称量过的混凝土试件放在钢筋上并对中，且使混凝土表面垂直于转轴，套上钢筒，旋紧固定钢筒与底座的螺栓，使其密封。

★将搅拌桨安装在转轴上，搅拌桨底部距试件表面约38mm，调整钢筒和底座的位置使转轴对中。

★在钢筒内放人研磨钢球于试件表面，并加水至水面高出试件表面165mm。

★确认转轴转速在1200r/min后，开机。

★每隔24h，在钢筒内加1-2次水至原水位高度。

★累计冲磨72h，取出试件，清洗干净，擦去表面水分，称量（**到1g）。

五、计算：混凝土抗冲磨指标以抗冲磨强度或磨损率表示。

★抗冲磨强度按式(4.19.4-1)计算：

式中：fa——抗冲磨强度，即单位面积上被磨损单位质量所需的时间，h/ (kg/m2);

T——试验累计时间，h；

A-试件受冲磨面积，m2；

ΔM——经T时段冲磨后，试件损失的累计质量，kg。

★磨损率按式(4.19.4-2)计算：

式中：L%——磨损率，%；

M0——试验前试件质量，kg;

MT——试验后试件质量，kg。

★以一组三个试件测值的平均值作为试验结果，如单个测值与平均值的差值超过15%时，则此值应剔除，以余下两个测值的平均值作为试验结果，若一组中可用的测值少于两个，则该组试验应重做。

六、结构与工作原理：

由机架、电磁调速电机、滑轮工作台、试验容器、水流搅拌器、试样成型筒等组成。

在电机工作情况下，通过电磁调速电机带动装有搅拌器的主轴旋转、搅拌器安装在试样容器中，试样表面放置不同规格的滚动钢球，搅拌器局部浸入水中，按照1200r/min的速度旋转搅动钢球，对试样产生摩擦磨损，以达到验证混凝土表面抗磨损的能力的目的。

是利用旋转水流冲击钢球，在预制混凝土表面形成钢球冲击磨损的试验，以测定各类混凝土表面抗水流冲击磨损的能力。

七、使用方法及注意事项：

★检查试验设备有无异常；检查设备附件是否齐备。

★按混凝土试件的成型与养护方法制备试件，允许骨料A大粒径为40mm，试验以三个试件为一组。

★试验前，试件需在水中至少浸泡48h。