JF-3型数显氧指数测定仪

- 适用范围：

适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定

- 主要技术参数：

- 采用进口氧传感器，数字显示氧气浓度无需计算，精度更高更准确，范围0— 100%

- 数字分辨率：±0.1%

- 整机测量精度：0.4级

- 流量调节范围：0-10L/min（60-600L/h）

- 响应时间：＜5S

- 石英玻璃筒：内径≥75㎜  高300mm

- 燃烧筒内气体流速：40mm±2mm/s   燃烧筒总高450mm

- 压力表精度2.5级，分辨率：0.01MPa

- 流量计：1-15L/min（60-900L/H）可调，精度2.5级

- 试验环境：环境温度：室温～40℃；， 相对湿度：≤70%；

- 输入压力：0.2-0.3MPa

- 工作压力：氮气0.05-0.15Mpa   氧气0.05-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口：包括稳压阀，流量调节阀，气体过滤器和混合室。

- 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等

- 丙烷（丁烷）点火系统，火焰长度5mm-60mm可自由调节

- 气体：工业用氮气、氧气，纯度＞99%；（用户自备）。

- 电源要求：AC220（+10% ）V、50HZ

- 最大使用功率：50W

- 点火器：有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴，能插入燃烧筒内点燃试样，火焰长度： 16±4mm ， 大小可调

- 自撑材料试样夹：能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样

- 非自撑材料试样夹：能将试样的两个垂直边同时固定在框架上

三、机箱及部分结构：

1. 控制箱：采用数控机床加工成型，钢板喷塑箱体静电采用喷涂，控制部分与试验部分分开控制 。

2. 燃烧筒：耐高温优质石英玻璃管（内径￠75mm，长300mm）  出口内径：φ40mm

4. 混合器：采用玻璃珠填充形式，将氧气和氮气均匀混合。（珠φ4.5mm填充高度95mm，一袋）

5. 试样夹具：自撑式夹具，并能竖直地夹住试样；（可选配非自撑式式样架），两套式样夹满足不同试验要求；式样夹插接式，安放式样与式样夹更简易

7.标配备用玻璃筒，防止意外损毁，满足不间断试验需求； 长杆点火器尾端管孔直径￠2±1mm,点火器火焰长度（5-50）mm可任意调

五、设计标准：GB/T 2406.2-2009

符合标准：ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714  GB/T 5454 GB/T 10707-2008   GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992  ISO 15705-2002  ISO 4589-2-1996

六、装箱清单：

- 主机                           1台

- 燃烧筒                          1套

- 点火器                          1个

- 电源线                          1根

- 备用玻璃管                    1根

- 玻璃珠                         1袋（放入燃烧柱内）

- 尼龙管Ф4                      1.2米（连接燃烧柱与主机）

- 密封圈                         若干

- 尖头试样夹                     1套

- 金属网                         1个（放入燃烧柱内）

- 不锈钢出气板                      1个

- 橡皮管                         2根

- M10×1内接头螺钉              1颗（接燃烧柱内）

- M10×1接头螺母                1颗（接主机）

- 说明书                         1份

- 非自撑式试样夹                 1套（需选配）

Tips:氧指数测定仪试验时需用不小于98%的工业级氧气/氮气各一瓶作为气源，由于以上气体为高危运输品，无法作为氧指数测定仪的配件提供，只能在用户当地气站购买。（为保证气体的纯度请在当地正规气站进行购买）