名称: 漆膜磨耗仪

其他名称: JM-IV漆膜磨耗仪 漆膜耐磨仪  漆膜磨耗试验仪

木材地板耐磨耗测试仪

型号：JM-IV

荣计达产品编号：TL64  6899元

一、产品简介：
漆膜磨耗仪适用于GB/T15036.2、GB/T15102、GB/T18102、GB/T4893.8、ISO7784.2标准。对漆膜耐膜性能的测试和对木材饰面耐磨性能的测试必须采用同配置的转盘组件和磨耗轮，请在定货时予以说明（可选择“漆膜配置”、“木材配置”或“两用配置”）。转盘转速可在50-100r.P.m范围内按用户要求特殊设置（需订货时说明）

二、产品特点：
独有的磨耗工序 将待测材料放在转盘上，两个磨耗轮以一定压力压在材料上使其受磨耗。 磨耗轮随样件盘转动面转动，产生相对运动和磨耗，而转动 (60 RPM 或 72 RPM) 过程中磨耗轮轴相对于转盘转轴的偏移产生滑移运动，从而磨耗材料。 面积为30平方厘米的样件承受磨耗时，样件表面材料受全角度颗粒或丝织状物磨损形成一完整的圆环。磨耗机是当前功能好的加速磨损试验仪。通过改变附件可以改变试验功能。这款耐用型仪器可以在一种物料同一点上进行重复测试，至厚约0.5"的材料破损或被磨掉。 选择同的磨耗轮和附件可以模拟同的真实磨耗情况进行同的试验。
严格的控制保证可靠的结果 精心挑选的磨耗轮磨料，质量高 加在磨擦轮上的压力以克为单位 磨耗轮稳定性经严格的质量控制 电子测量转盘转动数 真空吸尘器除磨屑。

三、技术参数：
♦ 主电动机功率：40W
♦ 修磨电动机：JX5612 220V 90W 2800r/min
♦ 转盘转速：0~90r/min
♦ 橡胶砂轮：50*16*13
♦ 荷重砝码：250克 500克 750克
♦ 荷重砝码标示重量：500克 750克 1000克
砝码标示重量为施加压于试件表面的重力
荷重砝码上标示的重量=砝码实际重量+加压套重量250克（固定在仪器上）
例：荷重砝码上标示的重量为500克=砝码实际重量250克+加压套250克
♦ 砂轮平衡砝码：1克 2克 5克 10克 20克 （销轴20克）
♦ 外形尺寸：主机：220*280*300（长*宽*高）
    修磨机：300*205*175（长*宽*高）
♦ 重量：15Kg

四、工作原理：
严格的控制保证可靠的结果 精心挑选的磨耗轮磨料，质量高 加在磨擦轮上的压力以克为单位 磨耗轮稳定性经严格的质量控制 电子测量转盘转动数 真空吸尘器除磨屑。
漆膜磨耗仪是由二个磨耗砂轮配置于转盘上，当转盘旋转时，左侧一个磨耗砂轮由外向样板表面**磨擦，而右侧一个磨耗砂轮由样板表面**向外磨擦。当转盘旋转一周时，在样板表面磨耗的痕迹是由互相重合，并呈X形相交的二园环组成。采用这种方式，其优点是使样板表面各个方向都受到磨擦，克服了一个方向往复运动的耐磨仪的缺点。

五、注意事项：
⑴ 测试结束后，应切断电源，清理仪器，将仪器罩好。
⑵ 长期用时，应将砂轮取下放好。
⑶ 一年至二年必须检修加油一次