XNR-400B熔体流动速率仪（按键输入、带打印功能）

功能、适用范围：

本仪器是用来测定各种高聚物在粘流状态时熔体流动速率，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛地应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及有关院校、科研单位和商检部门。本机在国内处于绝对领先水平，并达到国际同类产品一流水平。远销欧美等十余个国家，并通欧盟产品的CE认证。

本仪器配有自动切料装置，试验过程中定时自动切取试样，带有微型打印机，试验完成后可打印试验结果，并自动计算熔体流动速率。

采用了模糊的PID算法进行恒温控制，使该机在恒温中具有如下特点：

1）升温速度快、超调量极小。

2）恒温精度高。

3）在填料之后，能迅速恢复恒温状态。

执行标准：
GB/T3682-2000、ASTMD1238、BS2782、ISO1133：2005中的MFR。
技术参数：
1）控温范围：室温-400℃
2）温度分辨率：0.1℃

3）控温精度：±0.5℃　
4）恢复时间短：≤4min，在填料之后能迅速恢复恒温状态
5）本机采用液晶显示，直观明了。
6）配有打印机，可直接打印试验结果。
7）测量方法：质量法（MFR）
8）仪器尺寸：长400mm×宽240mm×高580mm
环境要求：
1）环境温度：10℃—40℃的范围内；
2）环境相对湿度在30%—80%以内；
配置：
　 1）主机一台
　 2）附件箱一
①活塞杆1个；　 ②口模Φ2.095mm　1个； ③水平仪 1个； ④清洗杆 1个；
⑤加料顶杆1个； ⑥口模清理棒1个；　　 ⑦刮刀片1个；
　 3）附件箱二
标准试验负荷（kg共八级）
1：0.325kg（活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体，在主机身上）
2：0.875kg
3：1.835 kg
4：2.500 kg
5：2.915 kg

6：3.475 kg

7:4.675 kg

8:5.000 kg
4）电源线 一根
5）装料漏斗一个
6）取样盘一个

附材料熔融温度表一份：

| 材 料 | 试验温度θ，℃ | 标称负荷mnom，kg |
| --- | --- | --- |
| PS | 200 | 5.00 |
| PE | 190 | 2.16 |
| PE | 190 | 0.325 |
| PE | 190 | 21.60 |
| PE | 190 | 5.00 |
| PP | 230 | 2.16 |
| ABS | 220 | 10.00 |
| PS-1 | 200 | 5.00 |
| E/VAC | 150 | 2.16 |
| E/VAC | 190 | 2.16 |
| E/VAC | 125 | 0.325 |
| SAN | 220 | 10.00 |
| ASA、ACS、AEC | 220 | 10.00 |
| PC | 300 | 1.2 |
| PMMA | 230 | 3.8 |
| PB | 190 | 2.16 |
| PB | 190 | 10.00 |
| POM | 190 | 2.16 |
| MABS | 220 | 10.00 |