JZ-2117C无转子硫化仪

软件画面：

测试画面：

特点：

JZ-2117C采用嵌入式系统控制，其包括:主机、测温、控温、数据采集处理、传感器及电气连锁等部分组成。其中测、控温电路由控温仪、铂电阻、加热器组成，JZ-2118C是一台以铂金电阻式温度感测器的测温系统，其中的温度转换关系是以IEC751国际标准之PT-TYPE转换函数定义 ，能自动跟踪电网及环境温度的变化，自动修正PID参数，达到快速、精确控温的目的。数据采集系统及机电连锁完成对橡胶硫化过程的力矩信号自动检测、自动实时显示温度及设定值。硫化结束后，自动处理、自动计算，打印硫化曲线及工艺参数。显示硫化时间、硫化力炬。

##### 符合标准：GB/T 16584 ASTM D5289 ISO6502  DIN 53529

测试图形有：

1： 上下模温度曲，

2： S’    硫化扭矩曲线

3： S”    黏弹性扭矩曲线

4： S*    全扭矩曲线

5： tanδ 黏弹性比曲线

6： δ    相位角曲线

特点

1：试验中途可以任意改变试验时间

2: 试验停止自动开模

3：所有图形皆可分别设定不同单位（Ib-in  kg-cm  N-m  dN-m）

4：软件支持繁题中文，简体中文，英文

5：操作方便，使用者不用接触电脑即可自动测试，自动存档

6：各重操控界面包括曲线，坐标，背景颜色均可自由设定

7：可将现有硫化曲线或以前同时或分别进行重现性或不同性对比，各曲线可设定不同颜色便于对比

8：测试资料具有多种查询功能，可按时间.日期.胶料名称.班次.操作人员,试验温度,等试验条件查找

9:测试资料以资料库方式储存,具有多种资料导出方式,汇出至,PDF .EXCEL等文档功能

10:具有设定报告上的上下限合格值,软件自动判定是否合格

11:可同时列印各种图形在一张报告上

12:软件和硬件自动侦测功能,方便维护和维修

13:资料取样次数高,不会遗漏任何重要数据

14:高精度的控温系统,确保稳定性和温度回温速度

15:采用固定偏心轮结构,提供稳定性极佳的剪切角度,保证测试精准度

16:高精度扭矩传感器紧靠上模安装, 上模腔测量扭矩, 扭矩值准确稳定

型 号：JZ-2117 C

- 温度控制：电脑联机控制.PID SSR

- 控制范围：室温--200℃ 电脑设定

- 最小显示：0.01℃

- 温度误差: ±0.3℃

- 升温速度：30℃ to 180小于8min

- 扭矩量程：0--20NM

- 扭矩最小读数：0.001NM

- 摆动角度：±0.5℃ ，±1℃ ，±2℃ ±3℃（标配角1度）

- 振荡频率：100r/min(1.66HZ)

- 气   压：4KG 客户自备 , 气管外径8mm,一次测试用气量约2.5L

- 通讯方式：COM口

- 电    源：AC220V  50/60HZ  5A

配件名细：

| 配件 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- |
| 气缸 | JNC | 台资国产 |
| 电磁阀 | SCP | 台资国产 |
| 感温头 | 定做PT100 | 日本 |
| 传感器 | 定做 | 日资国产 |
| 步进电机 | 白山 | 国产 |
| 轴承 | NSK | 日本 |
| 固态继电器 | 西门康 | 台湾 |
| 发热片 | 定做 | 广东 |