名称:混凝土冻融试验箱

其他名称：混凝土快速冻融试验机，混凝土冻融试验箱

型号：TDR-16F

荣计达产品编号：HT78

混凝土冻融试验箱是专业检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。混凝土冻融试验箱由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

混凝土冻融试验箱用于混凝土、建筑砖块、水泥砂浆、陶瓷砖及其它建材类材料的快速冻融试验的专用试验机。采用分体式结构，大功率制冷机组，操作简单方便。制冷外机置于室外具有占地面积小，制冷速度快，节能高效等特点。混凝土冻融试验箱采用优质不锈钢板，制冷主机采用法国泰康压缩机，整体性能稳定，高效率，低能耗。

混凝土冻融试验箱执行标准：

GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》

GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》

JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》

JTJ053-4《公路工程水泥混凝土试验规程》

JTGE30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

国家电力行业标准DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》

SL352-2006《水工混凝土试验规程》

JG/243-2009《混凝土抗冻试验设备》

JGJ/T193-2009《混凝土耐久性检验评定标准》

美国ASTM/C666《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》

混凝土冻融试验箱特点

1、高效节能。冷冻最低温度可达-40℃；制冷速度快，30-50分钟可达 -30℃— -40℃；

2、全部采用数字化仪表显示，实现自动计时、控温、计次，试验结束自动停机。

3、节约人力，而且使试验更科学，周期更短，数据更准确。试验时只要把试件放入冻融箱内，设定好试验参数，气冻水融即在同一箱内完成，整个试验过程无须人看管，仪表对每个循环次数进行记录，达到设定循环次数后，整机自动停止运行，并告之用户。

混凝土冻融试验箱参数

1.外形尺寸

16件室外机：1200×800×1650

16件室内机：1500×850×1120

2.控制精度：±0.5℃

3.试块尺寸：100×100×400mm

4.冻融周期：2.5-4小时

5.冷冻和融化终结温度为：-18℃和+5℃（温度可调）

混凝土冻融试验箱操作规程

一、 开机前检查机组是否出现凹凸异状，电源连接是否妥当，并加足够的防冻液，不得在无防冻液的状态下开启机器。

二、 机组系统操作。开机后，观察高低压表的指数来判定机组是否运行正常，一般压缩机正常运行时，高压压力为14-22kg/cm3,低压压力为0.8-1.5kg/cm3。

三、 机组保养。要保持机房清洁及通风良好，定期进行冷凝器的清洗除污工作，保证机组正常稳定工作。如机组停用一段时间，因防冻液介质污积物沉积，容易造成循环泵泵叶蓓污积物凝固，在开机时必须先转松循环泵转子，以防避免泵叶不运转，导致循环泵烧毁。

四、 工作结束后，切断电源，保持整洁并作好仪器使用记录