名称:混凝土维勃稠度仪

其他名称：

型号：HVC-1

荣计达产品编号：HT16

混凝土维勃稠度仪是我公司最新设计，主体结构采用加厚钢板，表面喷涂，控制器采用数字控制仪表，混凝土维勃稠度仪适用于测定砼拌合物的维勃稠度值。用于评定混凝土拌合物坍落度在10mm内的混凝土，骨料最大粒径40mm，符合GBJ80-85的国家标准。

混凝土维勃稠度仪是专业混凝土检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请于我公司客服人员联系。由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

混凝土维勃稠度仪技术参数：

振动台空载振幅(含容器)     0.5mm

振动台频率：             50Hz

VB实验时压重：        2750g±20g

VC实验时压重：        7500g±50g

改进VC实验时压重：  8700g±50g

坍落度筒 :          φ100×φ200X300mm

电源功率：         380V、50Hz、250W

仪净   重：            ≈30kg

混凝土维勃稠度仪的构成：

由以下部分组成：

1.  容器内径240±5mm ，高为200±2mm

坍落度筒其内部尺寸为：底部直径  200±2mm

顶部直径  100±2mm

高    度  300±2mm

2.  旋转架

与测杆(12 )及喂料口(10)相连。测杆下部安装有透明且水平的圆盘(14) ，并用定位螺钉(9)把测杆(12)固定在数显表中。旋转架(11)安装在立柱(16)上通过十字凹槽来控制方向，并用固定螺丝来固定其位置，就位后测杆(12)与喂料口(10)的轴线与容器(6)的轴线重合。

透明圆盘直径为230±2mm，厚度为10±2mm。荷重块直接固定在圆盘上。由测杆、圆盘及荷重块组成的滑动部分总重量为2750 ±50g。

3.  捣棒：   直径16 mm，长600mm的钢棒，端部应磨圆。

4.  震动台：工作频率50±3Hz ，空载振幅0. 5±0.05mm。