名称：沥青布氏旋转粘度计

其他名称：沥青布氏粘度计

型号：NDJ-1C

荣计达产品编号：LQ32

沥青布氏旋转粘度计是专业检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。沥青布氏旋转粘度计由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

沥青布氏旋转粘度计按照中华人民共和国行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0625《沥青布氏旋转粘度试验（布洛克菲尔德粘度计法）》规定的要求设计制造的，适用于测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度，可广泛应用于对沥青、热熔胶、石蜡、高聚物等各种流体粘度的测量。

沥青布氏旋转粘度计技术特点：

1、本仪器采用先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术，数据采集准确，测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方。

2、显示器选用白背光、高亮度的LCD显示屏，可直接显示样品的粘度、转子编号、速度等信息，数据显示清晰。

3、测试结果可在显示屏上实时显示，也可通过打印机打印输出。另外，通过本仪器的RS232数据通讯口，还可与个人计算机相连接。

沥青布氏旋转粘度计技术指标和参数：

1、测量范围：100mPa·s～2×105mPa·s （选配30号转子测量范围可扩大到4×105mPa·s）；

2、转子规格：21、27、28、29号四种转子（可另选配30号转子）；

3、转子转速：5、10、20、50r/min四档；

4、测量误差：±1%(F·S)、（选配30号转子时±3%(F·S)）；

5、控温范围：45℃～200℃；

6、控温精度：±0.1℃；

7、盛样筒容积：20ml；

8、工作电源：AC 220V±10%，50Hz；

9、环境温度： 5℃～35℃（加热器控制温度接近室温时，应启用空调器，使工作环境温度低于加热器控制温度约5℃）；

10、环境相对湿度：  不大于80%。

可选配件：

1、NDJ-1C粘温曲线软件

2、30#转子

3、标准粘度油

4、一次性使用的经济型盛样筒