灌砂法密度试验仪

一、概述

灌砂法密度试验仪用于测定原位土的密度和对填方工程进行施工质量控制。

二、符合标准

GB/T50123-2019《土工试验方法》标准

SL237-041-1999《土工试验规程-原位密度试验》、

JTS237-2017《水运工程地基基础试验检测技术规程》

三、技术参数

漏斗上口直径宜为200mm，下口直径宜为15mm，高宜为110mm；

防风筒直径宜为300mm，高宜为220mm；

量器直径宜为150mm~270mm，高宜为200mm~330mm；

四、试验方法

2.1     仪器设备

2.1.1 灌砂法密度试验仪，见图2.1.1包括漏斗、漏斗架、防风筒、套环、附有3个固定器。

2.1.2 台秤：称量10kg，分度值5g；称量50kg，分度值10g。

2.1.3 量砂：粒径0.25～0.5mm干燥清洁标准砂10～40kg。

2.1.4 其他：量砂容器（有盖）、直尺、铲土工具等。

2.2    仪器设备的检定和校准

2.2.1 台秤：应按相应的检定规程进行检定。

2.2.2 量砂：应按本规程“附a”要求制备，并校准其密度。

2.3    操作步骤（用套环）

2.3.1面积约40cm×40cm的一块地面铲平。检查填土压实密度时，应将表面未压实土层清除掉，并将压实土层铲去一部分（其深度视需要而定），使试坑底能达到规定的深度。

漏斗上口直径宜为200mm，下口直径宜为15mm，高宜为110mm；

防风筒直径宜为300mm，高宜为220mm；

量器直径宜为150mm~270mm，高宜为200mm~330mm；

2.3.2 秤盛量砂的容器加量砂质量。按图2.1.1所示，将仪器放在整平的地面上，用固定器将套环固定。开漏斗阀，将量砂经漏斗灌入套环内，待套环灌满后，拿掉漏斗、漏斗架及防风筒（无风可不用防风筒），用直尺刮平套环上砂面，使与套环边缘齐平。将刮下的量砂细心倒回量砂容器，不得丢失。称量砂容器加第1次剩余量砂质量。

2.3.3 将套环内的量砂取出，称量，倒回量砂容器内。环内量砂允许有少部分仍留在环内。