名称：混凝土绝热温升测定仪

型号：JRWS

用于测定混凝土在绝热条件下，胶凝材料（保护水泥、掺和料等）在水化过程中的温度变化及最高稳升值。它采用触摸屏控制，具有操作简便、测试性能稳定可靠、自动跟踪温度、实时显示曲线、历史曲线、测试精度高等优点，是检测水工混凝土绝热温升的专业试验仪器。

满足标准：

GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》

《水工混凝土试验规程》（DL/5150-2001、SL352-2006）

绝热温升特点：

在一般的绝热温升设计方法里，为了使环境温度能和试件温度保持一致，除了要符合国家标准跟踪精度≤±0.05℃外，还要标定试件温度对应的偏差值来保证混凝土试件绝热温升温度的真实性，即使采用了上述措施，由于系统误差的随机性总是不能和偏差值一一对应，同时跟踪精度也具有随机性，因此混凝土试件或多或少的向环境放出热量或吸收热量，从而使混凝土试件温度曲线失去了一定的真实性。为此我公司在上述两项措施的基础上设计了一套软、硬件控制系统，从而使得在相同的跟踪精度和偏差值情况下，使试件向环境放出热量或吸收热量减小了一半。

技术参数：

1、外型尺寸：1050×1875×1750mm

2、工作室尺寸：800×800×1100mm

3、工作室温度：5-85℃

4、跟踪精度：≤±0.05℃，50L水72小时温度变化量≤±0.05℃

注：控制仪表：为新一代高分辩率、高精度、高性能仪表，具有完全自由输入，十组专家PID参数，更高级的区域PID算法，高分辩率千度带小数点，铂电阻0.000-30.000，1/14000调节分辩率（本产品选用铂电阻Pt100、 温度范围0-100℃、小数点两位）。

5、制冷系统：制冷机选用法国“泰康”，采用双水箱复叠式结构，配合双水泵和变频调速，能在降稳阶段快速提供冷量；而在升温阶段平稳提供冷量；并在高温阶段通过调低水泵的流量，以降低加热功率（加热控制采用热“平衡法”），以节约能耗。

6、偏差值：计算机根据采集到的环境温度和试件温度自动给定。

7、加热功率：2KW

8、制冷功率：1.1KW

产品配置：

计算机（联想商务机）

制冷系统（法国"泰康"）

制冷元件（丹佛斯）

仪表（厦门宇电）

计算机软件（上海荣计达）

磁力泵（日本易威奇公司）

绝热桶（上海荣计达）