名称：多功能混凝土强度检测仪

型号：LB-40

一、应用领域

多功能强度检测仪主要用于建筑工程混凝土强度（C10～C80）的检测混凝土强度的检测是利用3点式后装拔出法原理，通过测定拔出置于混凝土内锚固件所需的力来计算混凝土强度,及锚栓锚固力拉拔试验。

二、符合标准

CEC CS69：94《后装拔出法检测混凝土强度技术规程》

JGJ110-97《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》

JGJ126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》

三、仪器简介

该仪器是一台小型液压测力装置，拉拔力大、由穿心式千斤顶、手摇泵、三角地盘及数显测力装置部分组成，具有一机多用、结构新颖、体积小巧、功能齐全等特点，检测仪油泵采用手动加压方式，具有驱动力矩小、摇向舒适合理、加载连续均匀等特点，此产品已在全国几十个省、市、自治区广泛推广，已被各地区质检单位广泛使用

四、产品特点

1、轻质合金主体，内置微型液压系统，拉拔力大。

2、配有分体式数显仪表，可存储500条数据

3、设置菜单，数据可记录、查询、删除操作；

4、数值10 段折线修正，提高仪器精度；

5、超低功耗设计，无操作自动关机，连续工作时间可超过200 小时；

6、强度Mpa和力值KN两种测量模式。

五、技术参数

1、显示模式：力值KN、强度Mpa 可调

2、测量范围：0-40KN

3、油缸行程	10mm

4、分辨率	0.01或0.001KN

5、测试精度	  2%F.S

6、峰值保持	有

7、数据存储	500条

8、数据查看和液晶照明	 有

9、数值修正	10段修正

10、供电方式	高容量锂电

11、自动关机	有

六、产品配置

1、多功能主机

2、数显仪表

3、充电器

4、便携式仪器箱

5、其它配件可选配、非标可定做