名称：高温沥青软化点测定仪

其他名称：SYD-2806G沥青软化点测定仪

型号：SYD-2806G

荣计达产品编号：LQ13

高温沥青软化点测定仪是专业检测仪器，用于测定沥青在规定的条件下软化且下坠达25mm时的温度。符合交通部JTJ052-2000标准。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。高温沥青软化点测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

高温沥青软化点测定仪功能特点：

可供公路、石化及科研院所从事沥青性能检测与研究之用

时间、温度分别显示，

升温速度采用模糊逻辑控制，

磁力搅拌器搅拌，升温线性好，

红外调制扫描钢球下沉距离（25.4mm）自动存储试验结果，仅须按下（启动）键，试验即可自动完成（无人为因素）结果准确可靠

适用标准

1. GB/T 4507-1999《沥青软化点测定法（环球法）》

2. JTJ052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》

3. T0606《沥青软化点试验（环球法）》

4. ASTMD36标准

高温沥青软化点测定仪特点：

温度由仪器自控，无人为误差。

外置式温度探头，对温度反映灵敏。

速度采用PID加模糊逻辑算法控制，线性升温。

自带背光蓝屏显示，更环保直观。

新型外观，操作更加方便。

有磁力搅拌装置，试验温度更均匀。

自动、手动两种记录试验结果，自动计算平均值。

配有微型打印机实时打印试验结果。

有232接口可以与微机联网。

高温沥青软化点测定仪技术指标：

测温范围：－5－270℃

试验范围：5－180℃

升温速率：(5±0.5) ℃/min

升温方式：升温速度采用PID加模糊逻辑算法控制，磁力搅拌

检测方式：手动检测。

钢球质量：3.5g±0.05g

钢球直径：9.53mm。

钢球下沉：25.4mm。

环：JTJ052－2000规程标准。

计时范围：0－99分99秒

测温精度：0.1℃

执行标准：GB/T4505、ASTMD36、T0606-2000。

外形尺寸：300x200x300mm

重量：12KG

电源电压：220V

功率：1.1KW

环境温度：5～40℃

环境湿度：≦85﹪

电脑沥青软化点简单性能说明：

SYD-2806D型软化点仪为数码管显示，带有磁力搅拌功能，钢珠落到底要人工观察，人工按键停止，当两个钢珠全部落下时，自动显示平均值。

SYD-2806E软化点仪在D型的基础上加有自动检测功能，当钢珠落下时，仪器可以自动检测，当两个钢珠全部落下可以自动结束试验。

SYD-2806F型软化点仪在E型的基础上改为液晶屏显示，更体现仪器高档化，对人眼无刺激，且具有E型全部特点，可以选配打印机，带有电脑接口。

SYD-2806G型软化点为高温型，可以做180度高温试验，手动检测液晶显示。

SYD-2806H型软化点在G型的基础上配有打印机和电脑接口。