名称：沥青最大理论密度仪

其他名称：沥青混合料最大理论密度仪

型号：LM-III

荣计达产品编号：LQ70

沥青最大理论密度仪是专业沥青检测仪器，用于真空法测定沥青混合料最大相对密度，供沥青混合料配合比设计，路况调查，计算空隙率，压实度等使用使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。沥青最大理论密度仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取

沥青最大理论密度仪适用于真空法测定沥青混合料最大相对密度，供沥青混合料配合比设计，路况调查，计算空隙率，压实度等使用。按公路工程沥青及沥青混合料试验规程J TJ052-2000进行。仪器采用进口无油真空抽气泵，震动电机，两个真空容器等组成，仪器使用可优于进口仪器。 LN-21沥青混合料最大理论密度仪双筒试验，提高工作效率。高频低幅振荡排气法，排气更彻底。有机玻璃容器，不漏气，不开裂。采用进口真空泵，不存在真空泵回油现象。

沥青最大理论密度仪参数：

1、振荡间隙：3Min

2、真空度：真空度：3.7MPa

3、容器容积：5000ml×2

4、振荡方式：连续/间隙

5、环境温度： ≤30℃

6、相对湿度： ≤85%

7、整机功耗： 不大于700W

8、外型尺寸： 500×400×400mm

9、仪器净重： 250kg

10、电源电压：220v

沥青最大理论密度仪特点：

双筒试验，提高工作效率。

高频低幅振荡排气法，排气更彻底。

有机玻璃容器，进口密封圈，不漏气，不开裂。

采用进口真空泵，不存在真空泵回油现象。

采用进口处理器，全自动控制仪器。

沥青最大理论密度仪程序控制：

打开 电源开关 按下 抽气/停止 仪器即开始工作，两只负压容器的真空度迅速下降，下降到97.3Kpa后，按下 抽气/停止 关闭真空泵。 恒压3分钟按下 间断/停止 开关，负压容器开始振荡。每隔2分钟振荡一次，每次振荡60秒，经过6次间歇.震荡后,仪器自动关闭 。

沥青混合料最大相对密度仪手动控制沥青混合料最大理论密度仪：

经振荡以后如果料中气体仍未全部除去，可按下 连续/停止 开关，进行人工控制仪器持续工作，直至气泡全部消失为止，按下 电源开关 结束试验。

自动试验中，如果观察到料中气泡已经除去，不需要再继续抽气和振荡下去，可以随时按下各个工作开关，停止试验工作。

沥青最大理论密度仪注意事项：

1、拆开包装箱后，将仪器安装在干燥、通风及清洁场所，环境温度不能超过40℃。

2、每次试验前要检查放气阀是否关闭。检查仪器后部的分水滤气阀是否已积满水。要及时将积水放出（逆时针旋转手柄放水，顺时针将阀关紧）以免积水流入真空系统。

3、仪器连续工作两小时以后应停机一小时。

4、禁止将容器中的水滴入仪器。

5、非专业技术人员严禁拆卸仪器各部分的防护板。