名称: 多功能马歇尔击实仪

其他名称：马歇尔电动击实仪

型号：MDJ-5

荣计达产品编号：LQ75

多功能马歇尔击实仪是专业沥青混合料检测仪器，是沥青混合料马歇尔稳定度试验中试样成型的专用仪器，其结构及性能完全符合公路试验规程要求。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。多功能马歇尔击实仪具有体积小、操作方便、工作可靠、能够实现自动技术、自动击实、自动停机，在工作中并能实现暂停运行等特点。适合试验室工作和野外作业。由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

多功能马歇尔击实仪主要特点：

1、能实现自动记数，自动击实，自动停机。

2、带有挂锤座，和手动提把，可以轻松的提锤。

3、半自动型压模装置，取放模更方便。

4、一体式锤头，不会脱落，不会砸断，开裂。

5、可做101.6和152.4马歇尔试件

多功能马歇尔击实仪主要技术指标：

1、落距：（457±1.5）mm

2、击实速度：60次/分±5次/分

3、击实预置数  0－999次

4、锤重：10210g±5g   4536±5g

5、试模筒直径：152.4mm   101.6mm

6、外形尺寸：670X590X1780mm

7、重量：175KG

8、电源电压：380V

9、功率：750W

10、环境温度：5～40℃

11、环境湿度：≦85﹪

多功能马歇尔击实仪的成型步骤:

①将拌好的沥青混合料均匀称取一个试件所需的用量(约1200g/4050g)当已知沥青混合料的密度时，可根据试件的标准尺寸计算并乘以1.03得到要求的混合料数量。

②在试件制作过程中，为防止混合料温度下降，应连盘放在烘箱中保温。从烘箱中取出预热的试模及套筒，用沾有少许黄

油的棉纱檫拭套筒，底座及击实锤底面，将试模装在底座上，垫一张圆形的吸油性小的纸，按四分法从四个方向用小铲将混合料铲人试模中，用插刀或大螺丝刀沿周边插捣15次，中间10次。插捣后将沥青混合料表面整平成凸圆弧面。对大型马歇尔试件，混合料分两次加入，每次插捣次数同上。

③插入温度计，至混合料中心附近，检查混合料温度。

④待混合料温度符合要求的压实温度后，将试模连同底座一起放在击实台上固定，在装好的混合料上面垫一张吸油性小的圆纸，再将装有击实仪锤及导向棒的压实头插入试模中，开启本击实仪开始实验。

多功能马歇尔击实仪实验过程（接合图中所示进行操作）<注意>试验前先接通三相380V电源，并检查输入航空插头，与工作输出航空插头是否接牢，然后打开电源<20>。显示屏显示“日日”，按照所需锤击次数,按置数器<19>设定好。放下压模装置<7>压紧试筒，然后松开锤座<1>

使导杆落下，用手触动点动<18>观察传动轮，正反转。(注：挑锤块<4>逆时针行驶为正转,反之则更改电源线，任意调换其中两根即可，一切正常后，按下“启动”

<17>，击实仪开始工作）。当试件击实一面后,取下套筒将试模调头,然后以同样的方式和次数击实另一面。

试件击实结束后，立即用镊子取掉上下面的纸，用卡尺量取试件离试模上口的高度，并由此计算试件高度,如不符合要求,试件应作废,并按下式调整试件的混合料质量，以保证高度符合95.3mm±2.5mm/63.5mm±1.3mm的要求.

最后卸去试筒及底座，将装有试件的试模横向放置冷却至室温（不少于12小时）置脱模机上脱出。

MDJ-5多功能马歇尔击实仪工作完毕后，把试模清理干净以备下次实验用。把本仪器擦拭干净，并在导杆击实锤传动轮上拭上润滑油。把配电箱上电源断开，电源开关关闭。

MDJ-5多功能马歇尔击实仪常见故障与排除：

1、工作当中出现不提锤现象或在提锤过程中脱锤。检查传动链条是否松动，如松动可调节后面调整罗栓，击实锤上弹片是否受损，需要更换，挑锤块与放锤键是否磨损太重。

2、显示屏上数字显示异常或不计数。检查上传动轮处接近开关，是否松动或接近距离太远。

3、在打开电源开关后整个显示屏不显示。检查电源是否正常或配电箱后保险管是否熔断。

4、在提锤过程中，连同导向杆一并提起脱不开。链条是否太松，导向杆上是否缺少润滑油或污垢太多