名称: 石膏收缩膨胀仪

其他名称：石膏砂浆收缩膨胀仪, SP-175石膏收缩膨胀仪

型号：SP-175

荣计达产品编号：SG06

石膏收缩膨胀仪是专业检测仪器，用来测定石膏、砂浆、水泥的收缩和膨胀变形量，以确定其收缩系数和膨胀参数。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。石膏收缩膨胀仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

石膏收缩膨胀仪技术参数:

标准棒长度 175mm

标准棒膨胀系数 15×10-6/℃

位移计精度 0.01mm

位移计量程 ±5mm

百分表最小刻度值：0.01mm

百分表最大量程：10mm

测量范围：170～180mm

测头球面孔半径：R=3mm

标准杆基长：175mm

外形尺寸 220×220×510

石膏收缩膨胀仪使用方法

1、先将标准棒置于工作台上，拧动调整螺丝使之近似垂直。

2、将测量框架置于标准棒的顶头，调整螺杆和螺母，使百分表对准零位（或记下百分表之刻度）。

3、将制作养护好的试件两端擦拭净，然后放置在工作台上，然后把测量框架套在试件上，并左右移动表框，使试件与测量框架的测量头准确地接触，此时即可开始读数，并记录下表盘上的刻度值。

4、如果实验不是连续进行或实验历时较久后，则在测试前须先在标准棒上校准测量框架。

SP-175石膏收缩膨胀仪使用注意事项:

1、使用时，忌用手直接与标准棒接触，应持外外套部分，以防止标准棒受人体手温的影响。

2、仪器用毕后，应将测量框架的测量头和百分表探拭净，并涂以钟表油；测试过程中，应使百分表的测头缓慢而平稳地与试件接触，不允许冲击和碰撞，严禁将百分表测杆顶过最大量程范围，以免影响表的灵敏度和使用寿命。