名称: 石膏板材抗折机

其他名称：石膏板材抗折机，石膏抗折试验机

型号：TYE-10

荣计达产品编号：SG01

石膏板材抗折机是专业石膏板材检测仪器，，采用伺服控制系统，可实现匀速加载效率高稳定性好。采用触摸屏控制，友好的人机操作界面。仪器内部设有行程限位和正负力值过载保护功能。具有测试速度可调、负荷测量精度高、操作方便等特点。适用于工厂、建筑工程质量检测站、建筑公司、产品质量检验所、科研院校、道路桥梁现场等，生产检验、开发研究等领域。

- 特点

1、嵌入式Windows操作系统环境的测控软件，实时显示测试数据、曲线、试验过程自动控制，试验结束自动求取试验结果，软件简便易用；

2. 采用闭环控制，可实现力速度、位移速度、编程三种加载方式，可满足不同标准试验要求。

3. 采用伺服控制系统，精确控制检测过程。

4. 采用触摸屏控制，便于人机对话。

5. 试验机内部设有行程限位和正负力值过载保护功能，防止误操作引起试验机的损坏。

三、符合标准

DB37/T5067-2016  FS外模板现浇混凝土复合保温系统应用技术规程

GBT19631-2005 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板

GBT 9772-2009 纤维水泥波瓦及其脊瓦

GBT7019-2014 纤维水泥制品试验方法

JCT851-2008 钢丝网石棉水泥小波瓦

JCT746-2007混凝土瓦

GBT 3810.4-2016 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定

JC899-2002混凝土路缘石

GBT 9775-2008 纸面石膏板

JC∕T 799-2016 装饰石膏板

JCT997-2006 装饰纸面石膏板

GBT 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GBT9966.2-2001 天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法

GBT30100-2013建筑墙板试验方法

四、技术参数

最大试验力：2KN （可定制30KN以内量程）

有效检测范围：最大实验力的1%-100%

负荷分辨率：1N

负荷测量精度：示值的±1%以内

试验速度：1mm-50mm/min

试验空间范围：150mm

试件范围：600×600mm（可定制其他试验跨距）

驱动方式：伺服电机驱动

电源：单相交流220V / 50Hz，电机功率550 W

外形尺寸：800×900×1500mm

重量:220KG