名称: 落砂耐磨试验机

其他名称:LS落砂磨耗仪，落砂耐磨试验仪，落砂耐磨试验器

型号：LS-II

荣计达产品编号：TL66

落砂耐磨试验机是我公司在老款基础上改进设计。整机采用全不锈钢材质，美观耐用，用来测试标准条件下有机涂层的耐磨性。通过单位膜厚的磨耗量来表示试板上涂层的耐磨性。落砂耐磨试验机是专业检测仪器，测试方法符合美国工业标准ASTM D968-1993_落砂法试验有机涂层的耐磨性、GB／T23443-2009建筑装饰用铝单板、JG/T 133-2000 建筑用铝型材、铝板氟碳涂层标准。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。

本方法测试涂层的耐磨性是将磨料通过导管从规定的高度落到已经涂装好的试板上直至试板地材露出可见，以磨耗单位膜厚的磨耗量来表示试板上涂层的耐磨性。落砂耐磨试验机由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

落砂耐磨试验机产品参数：

1/导管长度：36英寸（914mm）

2/导管内径: 0.75英寸（19mm）

3/漏斗容积：3L

4/外形尺寸：230mm×200mm×1500mm（长×宽×高）

5/整机重量：25kg

试验准备：

按标准要求制备试板并在（23+—2）摄氏度、相对湿度（50+-5）摄氏度条件下放置24小时。

校准仪器：

将一定量的砂倒入漏斗，检查从导管下端落下的砂流，用底部调整螺钉校准装置，直至互从为90摄氏度的两个位置上观察时，砂束的内心正好落在沙流中心位置上为止。用高低调节螺母来调节管子管子到涂漆表面的距离根据ASTM标准，在垂直方向测量时，其最近点为1英寸（25mm），用户需根据自己的样板厚度进行调整，出厂时机器预先调节25mm。到倒入一定体积量的砂（以2000+-10ml为宜），并测出流出时间，流出速度应是21S-23.5S内流出2L。此速度来源于ASTM标准，而用国际中的标准砂作测试时，我们测的速度为1分钟7L以上。

落砂耐磨试验机做试验时应注意，落砂结束后，应把机器稍微倾斜一下，使漏斗下部的小方块中多余的砂倒出，在重新放入落砂开关以免落砂开关不能放入。