名称: 石膏板抗冲击测定仪

其他名称：抗冲击强度测定仪

型号：KCJ-50

荣计达产品编号：SG13

石膏板抗冲击测定仪是专业石膏检测仪器，用于石膏装饰板之抗冲击强度测定。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。石膏板抗冲击测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

石膏板抗冲击测定仪技术参数

钢球规格：50 毫米（GB308 一77 )

落球高度：500 , 1000 毫米

砂箱规格：360×360×70 毫米（容积）

仪器尺寸（长x 宽X 高）：430×370×789 ( 1289 )

仪器总重： 30 公斤

石膏板抗冲击测定仪操作使用：

将三块300300毫米的试件在40士2℃以下烘干至恒重（试件在24小时内的重量变化小于0.1%时即为恒重）在不吸湿的条件下，冷却至室温进行试验。

- 将仪器安放于水平的平台上，调节螺钉观察水准使仪器处于水平。

- 试验时，首先用专用卡尺将砂箱内砂子刮平，纵横两个方向刮完，滑线指针即会在砂面上划出300300的凹线将试件对准刻线平整地放在砂面上。专用卡尺上设有调节板，松开螺钉即根据被测石膏的厚度不同，调节相对高度，以保证钢球至石膏板顶面50Omm或1000mm的高度。

- 本仪器落球高度为可调试，设有500mm和1000mm两档高度，作9mm厚石膏板测试时用500mm高度，小杆不必拉出，但必须注意销钉是否卡入小杆端部槽内（可以转动小杆凭手感判断）。作12mm板测试，即将调节套松开，拉出小杆，注意小杆上的红线必须对准观察孔尖，拉出后将销轴插入孔内，同上注意销钉必须卡入至小杆端部槽内，旋紧调节套，以下即可作冲击试验。

- 4、将磁座开关置于开的位置一即使磁路闭合，吸上钢球，再使磁座开关旋至关的位置，使钢球自由落下，测量石膏板冲击后的凹坑直径。