名称: 石膏保水率测定仪

其他名称：石膏砂浆保水率测定仪

型号：SGBS-1

荣计达产品编号：SG14

石膏保水率测定仪是专业检测仪器，依据中华人民共和国国家建材行业标准《粉刷石膏》（JC/T517-2004）而研制的用来检测粉刷石膏的保水率的测定，同时也可用于水泥、砂浆保水率试验。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。

石膏保水率测定仪利用该装置测定的保水率与传统滤纸法进行了对比．分析了影响粉刷石膏保水率的相关因素和测试条件．实验表明，在负压下测定保水率，与实际墙基体条件相吻合，具有真实可靠的特点．在压力一定条件下，测定的保水率才具有可比性，石膏保水率测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

石膏保水率测定仪主要技术参数：

1. 真空度负压范围:0~110KPa.

2. 电源电压:220V        50Hz.

3. 外形尺寸:700×400×600

4. 功率：200W

5. 净重：30Kg

6.售后;13761118616

石膏保水率测定仪安装，调整及实验操作规程

1，安装与调试

开箱时注意各种玻璃容器是否有破损，真空泵润滑油是否注到横线位置（真空泵玻璃窗边的横线）。各接头连接避免松动。把无孔胶塞放在大的抽滤瓶上，打开放气阀。

2，试验准备

a、抽气系统检查

接通电源，开启抽气阀，启动真空泵（手不要离开启动开关），当压力达到负压0.06Kpa以上关闭真空泵，待一分钟后检查仪表压力是否减小（应是慢慢减小，不是迅速减小）。以此检查抽气系统是否畅通及无漏气。

b、安装布式漏斗

把大的抽滤瓶胶塞取下，装上带有胶圈的布式漏斗，装紧漏斗准备实验。

3、实验步骤：

A、按布式漏斗内径裁剪中速定性滤纸一张，将其铺在漏斗底部，滤纸和滤纸用水浸湿。将布式漏斗放在抽滤瓶上，开启真空泵，抽滤一分钟，取下布式漏斗，用滤纸将下口残余供应商上海荣计达实验仪器有限公司的水擦净后称量(G1),精确至0.1克。

B、采用具有标准扩散度用水量的石膏浆放入称量后的布式漏斗内，用T型刮板在漏斗中垂直旋转刮平，使料客服热线137,6111，8616浆厚度保持在（10±0.5）mm范围内，擦净布式漏斗内壁上的残余石膏浆，称量(G2)，精确至0.1克。从搅拌完毕到称量完成的时间间隔不应大于5分钟。

C、将称量后的布式漏斗放到抽滤瓶上，开动真空泵。在三十秒之内将负压调至（53.33±0.67）kpa.抽滤20分钟，然后取下漏斗，用滤纸将下口残余水擦净，称量(G3)，精度0.1克。

若连续两次测得的保水率与其平均值的差不大于3%，取该平均值作为试验的保水率，否则应该重做试验。

4.结构特点：

该机主要由抽气部分，实验控制部分及试样容器部分组织，控制系统方便灵活，易于操作，整机布局合理，层次分明，适合各级质量检测部门及用户的使用。

石膏保水率测定仪注意事项：

1、真空度负压严禁超过表量程而损坏表。

2、因阀芯震松而造成漏气。

3、定期更换真空泵油。

4、真空泵不能低于观察窗线以下，请及时加油，机油变色时请及时换油。