名称: KWN-17型矿物料粘附性试验机

其他名称：

号：

荣计达产品编号：FS30

矿物料粘附性试验机是专业检测仪器，依照标准GB/T 328.17-2007《建筑防水卷材试验方法》“第17部分：沥青防水卷材矿物料粘附性"B法研制的。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。矿物料粘附性试验机由上海荣计达仪器科技有限公司提供，可在一定负载和刷洗次数下，将被测矿物卷材试件刷洗至标准要求，以备矿物料粘附性的测定。设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

矿物料粘附性试验机技术参数：

１．刷子部件重量：2268±7g

２．置数范围：0～9999

３．刷子部件往复工作频率：50次/分

４．电源电压：220V  50Hz

５．外形尺寸：600㎜×420㎜×360㎜

矿物料粘附性试验机使用方法

1.将仪器平稳放在工作台上。

2.接通电源，打开开关，计数器显示0，按——键，显示器闪烁，按向上箭头，数值增加，按向右箭头第二位数值闪烁，按向上箭头，数值增加，以此类推，调整好，10秒后闪烁停止，数值存入系统内，调整好所需数值后，仪器便可正常工作，O键是清零复位键。

3.将刷子提前锁紧，将试件放置在压脚下压紧，放下刷子。

4.按启动键，仪器开始工作。计数器自动计数，达到所设置次数后停机，如需再次启动，按O键，计数器清零，机器再次启动。

5.取下试讲用真空吸尘器在试件表面移动，吸去落下的颗粒。

6.测定每个试件的质量。

矿物料粘附性试验机注意事项

1.试验完毕后关闭电源，以免计时器长时间通电造成不必要的损坏。

2.使用完毕后，搽拭干净，罩好防尘罩。

3.仪器电源有效接地。