名称：自闭性试验仪，水泥防水涂料自闭性试验仪

型号：ZBX

一、产品简介：
自闭性试验仪用于防水涂膜在水的作用下，经物理和化学反应使涂膜裂缝自行愈合、封闭的性能试验，适用于聚合物水泥防水涂料自闭性测试。

二、工作原理：
在试验条件下，用规定方法使聚合物水泥防水涂膜产生裂缝，使试件裂缝处受规定的水压。报告自试件裂缝处发生渗水至渗水停止时间。

三、技术参数：
♦连通管：90°，直径110mm
♦玻璃管：直径50mm，长度300mm
♦连通管**距压板高度：200mm

四、操作步骤：
♦将PP膜片切割成106mm的试片，在其位置用刀片切割出10*4mm的U形口，再用一小片胶带固定，在PP膜片的另一面上分次涂覆按配比混合后的聚合物水泥防水涂料试料，使涂层厚度为1. 5～2. 2mm。按照规定的方法养护、干燥。
♦除去试件背面的固定胶带，小心揭去事先切割的10*4mmPP膜片，使涂膜暴露，用0. 5mm厚壁纸刀在暴露的涂膜切割出长5mm的裂缝。
♦在连通管水平方向的压板与连通管中间装好制备好的试件，涂层面朝向迎水方向，使压板固定压紧，并在连接处用密封胶密封。
♦在连通管的垂直方向，安装带有玻璃管的压板，并在连通管与压板连接处用密封胶密封。
♦在玻璃管中加入23°C的清洁水，使液面至试件的高度为300ram，再试验过程中使液
面保持同样的高度，观察试件裂缝处的渗水情况，记录从注水到时间裂缝处不渗水的时间。
♦试验后的试件在标准条件下放置24小时，观察裂缝处是否闭合，若裂缝处封闭，则试验通过。

五、试验结果：
♦进行两次平行试验，报告两次试验结果及平均值，**至1小时。
♦若出现下列情况，则试验无效，应重新试验。
♦试验开始时涂膜裂缝处未形成滴渗，出现喷水。
♦从试验开始到试件裂缝处不渗水时间小于2小时。