名称：高低温拉伸试验机

型号：DWL-200

一、产品简介：
高低温拉伸试验机由拉伸试验机和高低温试验箱组合而成。广泛应用于在恒定温度下检测材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。

二、试验机符合标准

GB/T 16491-2008 电子式万能试验机

JT/T740-2015路面橡胶沥青灌缝胶

GB/T 18477.2-2011 埋地排水用硬聚氯乙烯

GB/T9341-2008塑料弯曲性能的测定

GB/T 8804.1-2003热塑性塑料管材 拉伸性能测定

GB/T8808-1988软质复合塑料材料剥离试验方法

GB/T 1040.1-2018塑料 拉伸性能的测定

GBT 13022-1991 塑料 薄膜拉伸性能试验方法

GB/T 4850-2002 压敏胶粘带低速解卷强度的测定

GB/T453-2002纸和纸板抗张强度的测定

GB∕T16825.1-2008静力单轴试验机的检验

GB-T 7122-1996 高强度胶粘剂剥离强度的测定浮辊法

GB/T 17200-2008橡胶塑料拉力、压力和弯曲试验

GB/T 2792-2014 胶粘带剥离强度的测试方法

GB/T2791-1995胶粘剂T剥离强度试验方法

QB-T2358-1998塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

QBT1130-91塑料直角撕裂性能试验方法

三、高低温试验箱符合标准

GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验试验A:低温

GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 试验B:高温

GBT10589-2008 低温试验箱技术条件

GBT11158-2008  高温试验箱技术条件规格

四、特点

1、拉伸试验机配联想原装电脑（厂家质保3年）数据和曲线随试验过程动态显示。

2、配高精度力值传感器， 分辨率1/20000码，测试精准。

3、力值采集频率120次/秒。可永久保存，可导出Excel表格，随时查看。

4、采用伺服控制系统，可实现位移速度控制，力速度控制，编程控制等多种控制模式。

5、台湾上银滚珠丝杆，摩擦损失小、传动效率高。

6、高低温恒温试验箱采用全封闭，原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式

7、高低温恒温试验箱采用TFT真彩液晶56万色触摸屏显示。

8、传感器：PT100A级高精度温度传感器

9、超温保护：韩国/（奥拓尼克斯）

10、加热系统：独立系统，镍铬合金电加热式加热器

11、安全保护：漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆

五、技术参数

1、最大力：2KN-50KN（可选）

2、高精度传感器精度：±0.5%

3、速度范围：1-500mm/min

4、速度精度： ±0.5%

5、位移测量精度0.1mm

6、温度范围：RT～150℃、-20℃～150℃、-40℃～150℃、-70℃～150℃、-100℃～150℃（可选）

7、温度偏差：≤±2℃

8、升温速率：3℃/min、空载，全程平均

9、降温速率：0.7~1℃/min（+150℃<->-70℃。空载，全程平均

10、电源：AC220V  50Hz

11、试验机外形尺寸：900*380*2150mm（长*宽*高）净重：220K

12、高低温恒温试验箱试验机外形尺寸：1700*580*920mm（长*宽*高）净重：320K

三、配置清单

1、拉伸试验机主机一台

2、联想原装电脑一台

3、拉伸夹具、压缩一套

4、力值传感器一件

5、无线键盘鼠标一套

6、高低温试验一台