名称：石膏相组分析仪、石膏三相分析仪、石膏水分测定仪

型号：SGSX-III

产品介绍：

石膏相组成分析仪是针对石膏行业研发设计的一款快速分析石膏三相值、石膏纯度、附着水、结晶水含量的检测设备，满足科研及企业生产加工中每个环节的水份及石膏三相检测要求，仪器广泛用于原材料、粉体、颗粒、半成品、成品等材料的石膏三相及水份快速检测。针对非金属矿、建筑石膏、脱硫石膏、磷石膏、天然石膏、工业副产石膏、石膏砂浆、粉煤灰、水泥、陶瓷、煤炭、矿粉等样品都能准确的提供检测方案。LXT系列石膏相组成分析仪符合国标GB/T36141-2018建筑石膏相组成分析方法，简化了整个测量过程，仪器直接计算出石膏三相值、纯度值、水份值，解决了行业里无法快速分析相组成难题，极大地提高了检测效率，降低企业成本，节约能耗。

产品简介

目前石膏相组成分析方法常用为烘干失重法，根据烘干前后的质量差，来计算石膏的无水、半水、二水值，来判断石膏的品位。但这种方法测试过程极长，且全程需要人工反复称重和计算，极易产生人为误差。

石膏相组成分析仪采用国标烘干法原理为基础，通过自带高精度称量装置及快速均匀的烘干装置，实现石膏相组成的全自动快速分析，对比烘干法具有以下优势：

仪器原理：热失重分析法

占用空间：0.25 ㎡左右

测量时间：3 小时以内（一般 2.5H 左右）

测试环境：无特殊要求

测试过程：全自动

数据记录:自带存储、另可连接电脑端存储

优势

1、良好的温度控制，全铝底座，传感器四层隔热措施，热循环对流模式设计，大大降低了传感器的温漂，提高了仪器的测量精度和重复性

2、样品受热均匀

3、全自动测试，操作简单

4、卓越的升温/冷却性能

5、快速测定

6、可进行大量样品分析

7、仪器占用空间极小

符合标准

GB/T36141-2018 建筑石膏相组成分析方法

GB/T_17669.2-1999 建筑石膏_结晶水含量的测定

GB/T29249-2012 电子称量式烘干法水分测定仪

GB/T5484-2000 石膏化学分析方法

F-HZ-DZ-FJSK-0101 非金属矿（石膏）结晶水的测定-质量法

技术参数

- 测量时间：三相总时长 2.5H 左右（第一步无水相/附着水 800-1000 秒）

2、检测模式：测试模式（水份、三相、纯度、结晶水）

3、多功能一体机：测量指标包括：三相含量、附着水/结晶水、石膏品位、含水率/固含量

4、三相测定结果：吸附水、无水石膏 AIII、水化增量、半水石膏 HH、脱水量、二水石膏 DH

5、称重传感器：进口传感器

6、加热光源：特制环形加热光源

7、加热程序：快速

8、倒计时功能：自动计时，智能开启测量

9、数据存储：仪器自带存储功能，查阅最近 50 组测量数据，无需连接电脑

10、显示曲线：同时显示三条测试曲线(包括水份 M、重量 W、温度 T）

11、样品盘尺寸：直径 100（mm）

12、屏幕：4.3英寸高清高分辨率触摸电容屏，交互式菜单设计，客户方便使用

13、通讯接口：.USB接口数据导出

14、称量范围：0-100g

15、称量精度值：0.001g

16、数据精度值：0.01%

17、温度范围：起始-240℃

18、数据测定范围：0-100%

19、打印接口：无线蓝牙信号输出

20、选配：可扩展无线云存