名称: 电动铺砂仪

其他名称：LD-138电动铺砂仪

型号：LD-138

荣计达产品编号：TG72

电动铺砂仪是专业检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。电动铺砂仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

电动铺砂仪用以检测评定路面的宏观粗糙度及路面抗滑能力。

技术参数：

1、砂漏斗容量约70毫升。砂漏斗下部开口宽度2.7毫米。

2、铺砂带尺寸：宽50毫米厚4毫米。

3、砂漏斗移动速度：约15毫米/秒。

4、砂漏斗移动范围：约290毫米。

5、外形尺寸：470×160×140毫米

6、直流电机电源：12伏、3.3安培。

电动铺砂仪标定方法：

(1)将铺砂仪平放在玻璃板上，将砂漏移至铺砂仪端部。

(2)将灌砂漏斗口和量筒口大致齐平。通过漏斗向量筒中缓缓注入准备好的量砂至高出量筒成尖顶状，用直尺沿筒口一次刮平，其容积为50ML。

(3)将漏斗口与铺砂仪砂漏上口大致齐平。将砂通过漏斗均匀倒入砂漏，漏斗前后移动，使砂的表面大致齐平，但不得用任何其他工具刮动砂。

(4)开动电动马达，使砂漏向另一端缓缓运动，量砂沿砂漏底部铺成图H2.3所示的宽5CM的带状，待砂全部漏完后停止。

(5)按图H2.3，依式（H2.3-2)由L1及L2的平均值决定量砂的摊铺长度L0，精确到1MM：

`L_0`=（`L_1`+`L_2`）/2 (H2.3-2)

(6)重复标定3次，取平均值决定`L_0`，精确至1MM。

注:标定应在每次测试前进行，用同一种量砂，由承担测试同一试验员进行

电动铺砂仪特点

操作简单、使用方便、避免了人为因素的的误差。

(1) 将测试地点用毛刷刷净，面积大于铺砂仪。

(2) 将铺砂仪沿道路纵向平稳地放在路面上，将砂漏移至端部。

(3) 按H2.3.2之(2)至(5)相同的步骤，在测试地点摊铺50ML量砂，按图H2.3的方法量取摊铺长度L1及L2，由式（H2.3-3）计算L，准确至1MM。

L=（`L_1`+`L_2`）/2 （H2.3-3)

(4) 按以上方法，同一处平行测定不少于3次，3个测点均位于轮迹带上，测点间距3～5M。该处的测定位置以中间测点的位置表示。

(1)量砂准备：取洁净的细砂,晾干,过筛，取0.15～0.3MM的砂置于适当的容器中备用。已在路面上使用过的砂如回收重复使用时应重新过筛并晾干。

(2)按T 0962-95对测试路段按随机取样选点的方法，决定测点所在横断面的位置。测点应选在行车道的轮迹带上，距路面边缘不应小于1M。