名称: 电子万能试验机

其他名称：保温砂浆拉伸试验机，砂浆粘结强度试验机，砂浆拉力试验机，电子万能试验机,电子拉力试验机

型号：WDW-20

一、概述

适用于拉伸、压缩等多项物理力学性能试验，选配其他试验夹具也可对金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。万能试验机配置品牌电脑、中文WINDOWS XP 用户界面、菜单提示、鼠标选择操作，数据和曲线随试验过程动态显示。简单方便。是建材企业，大专院校、科研院所、质检局质检所、建工建材质检站等单位的检测中心必不可缺少的专用检测设备。

二、特点

1、配品牌电脑、中文WINDOWS XP 用户界面、菜单提示、鼠标选择操作，简单方便。

2、显示方式：数据和曲线随试验过程动态显示

3、控制过程：试验过程及测量、显示、分析、打印等功能均由微机完成

4、曲线方式：

拉伸：力—伸长、应力-应变、强度-时间；力-时间、伸长-时间、应变-时间。压缩：

力-变形、应力-应变、强度-时间、力-时间、变形-时间、应变-时间 抗弯：力-挠度、强度-时间、力-时间、挠度-时间。

- 数据分析：在曲线图上的试验数据可随意选取分析。

- 报告选择：可按用户需求选择不同的报告格式，可用EXCEL或Word。直接查看报告或取部分打印

自动存储：试验条件、测试结果、测试曲线和数据可自动存储，随时调用。

7、断裂停车：试样拉断瞬间能停车或返回初始位置。

8、自动保护：有自动过负荷、过流、过压、欠压、上下限位保护。

9、自动返回：移动横梁可设定不同速度，能准确的自动返回到试验初始位置.

10、控制功能：具有恒速控制方式、恒力控制、定力值控制、定位移控制。

11、可选择不同的力值单位（N、kgf、gf）

12、打印：能对试验数据处理、存储、打印、绘制曲线，并打印完美报告单，也可集中或分开打印。

13、自动校准：对负荷、伸长可用电标定值自动标定。

14、清零：可对负荷、变形、位移测量随时进行手动或自动清零。

15、力值宽扩：配高精度传感器，测试范围宽扩。

16、选配变形测量：配大变形测量装置，使测量伸长率精确。

17、广泛应用于砂浆建材、石油化工、汽车零配件、工程塑料、电线、电缆、塑料橡胶、纺织、陶瓷、金属材料、高分子材料、防水材料、食品医药包装等行业的分析检测。

三、技术参数

1、最大拉力：20KN 最大压力：20KN

2、高精度传感器精度：±0.5%

3、负荷精度：±1% 分辨率1/20000码

4、速度精度： ±0.5%

5、速度范围：1-250mm/min

6、位移测量精度0.1mm

7、大变形测量范围：标线-1000mm（选配）

8、移动横梁有效行程：1000mm

9、位移精度：示值相对误差±0.5%

10、电源：AC220V  50Hz

11、外形尺寸700*380*1900mm（长*宽*高）

12、净重：320Kg