名称: KJ-25型抗静态荷载试验仪

其他名称：抗静态荷载测定仪

号：

荣计达产品编号：FS20

抗静态荷载试验仪是专业检测仪器，适用于沥青和高分子防水卷材及其它防水卷材经静态荷载穿刺或冲击后其穿透性能的检测。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。抗静态荷载试验仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，依据GB/T 328.25-2007《建筑防水卷材试验方法 第25部分：沥青和高分子防水卷材　抗静态荷载》设计制造的。。该仪器具有结构简单，操作方便的特点。设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

抗静态荷载试验仪技术参数
1.不锈钢球状穿刺工具：（Φ10±0.05）mm；硬度：HRC：50
2.荷载杆重量：2kg1个
3.荷载盘重量：3kg1个；5kg3个
4.球状穿刺工具的工作行程：40mm±2mm

实验原理

在规定的试验时间内，通过穿刺工具，集中荷载在卷材上面，卷材平放在规定软支撑上，试件制备尺寸：550*550±2mm。在卷材整个宽度除边缘100mm处取样，每个荷载条件取3个样。

抗静态荷载试验仪试验方法

将试件用钉子固定在框架上，直接放在发泡聚苯乙烯上，上表面朝上，用上框架压紧试件，穿刺工具放在试件中心，试验从5KG开始的每个载荷间隔用3个试件，载荷每次增加5KG,直至穿刺发生，或者直接到最大载荷20KG，每个载荷间隔24H，加荷载小心进行，不能有振动。