名称: 巴克霍尔兹压痕仪

其他名称：QHY巴克霍尔兹压痕试验仪

型号：QHY

荣计达产品编号：TL89

巴克霍尔兹压痕仪是专业检测仪器，用于色漆、清漆的单层涂膜或多层涂膜的压痕试验。此压痕仪仅用于塑性变形的表面测量抗压力。当使用压痕仪在规定条件下施压涂膜时，即可形成压痕长度。以压痕长度倒数的函数表示抗压痕性试验结果。当要求涂膜的性能（抗压痕性）提高时，抗压痕性值就增大。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。巴克霍尔兹压痕仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

巴克霍尔兹压痕仪技术参数

1、 压痕仪整个装置重1000±5g；

2、 压痕仪上的有效负荷重500±5g；

3、 读数显微镜：a、放大倍数20倍；

b、附带光源入射角大于60°；

c、读数精度0.1mm。

结构

1、 压痕装置

它是由矩形金属块、硬质工具钢制的具有尖锐刀刃金属轮、以及两个尖脚所组成。

2、 测量装置

是由一个20倍读数显微镜，并附有大于60°的照明，以产生在压痕长度上一个影像。

1、光源  2、显微镜   3、压痕处   4、漆膜  5、测试板   6、影像

巴克霍尔兹压痕仪使用方法

1、通常具备的要求

a 、在一个硬的平整无扭曲、表面无可见隆起的底材上；

b 、在测试负荷下，底材必须不变形；

c 、在测试期间，漆膜一般表现塑性变形，而不是弹性变形；

d 、漆膜必须在压痕装置的负荷下，膜厚仍保持至少10um的厚度；

e 、漆膜必须均匀、光滑和清洁。

2、取样按GB3186规定进行。

3、试板按GB9275—88中第5条的要求制做。

试验步骤

（1）试验环境条件

除非另有规定，试验应在温度23±2°C；相对湿度（50±5）%的条件下进行。

（2）压痕长度测定

a 、将试板漆膜朝上，放在稳固的试验台平面上；

b 、将压痕器轻轻地放在试板适当的位置上；放时应首先使装置的脚与试板接触，然后小心地放下压痕器。可先在试验压痕的位置上做记号，以便压后重新找到压痕。放置30±1s后拾起装置离开试板时，应先是压痕器，后是装置的脚。

c 、除非另有规定，移去压痕器后35±5s期间内，用显微镜放在测定的位置上，测定压痕产生的影像长度以毫米表示，精确到0.1mm，记录其结果。

d 、在同一试板上的不同部位进行5次试验，计算其算术平均值。

巴克霍尔兹压痕仪抗压痕性的计算

a 、将平均值数字修约成最近似表中某一栏的值，用该压痕长度舍入值查表来得到抗压痕性。

b 、通过下式计算抗压痕性：

100/L       中式：L—压痕长度mm

QHY巴克霍尔兹压痕试验仪注意事项

1、测量使用后应将仪器擦干净放回包装盒内。

2、仪器应放在干燥处。

3、螺口聚光灯泡2..2V，0.2A为易损件。

4、每次使用后应将手电筒中的电池（自备）拆下