名称: 渣球含量测定仪

- 其他名称：渣球含量测定仪,玻璃棉渣球含量测定仪

型号：SYL-A

荣计达产品编号：JN02

渣球含量测定仪是专业检测仪器，可对玻璃棉及其制品，矿渣棉、岩棉、及其制品，硅酸铝棉及其制品进行渣球含量进行分析。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。渣球含量测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，依据GB/T5480.5-2004矿物棉及其制品试验方法渣球含量之标准设计制做，具有体积小、外形美观实用等特点，是实验室必备之仪器。设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

渣球含量测定仪技术参数：
玻璃转子流量计：0-200mL/min
分离筒：内径80mm高380mm
纤维收集器：138x98mm
渣球收集器：138x98mm
塑料水槽：210x140mm
渣球含量分析测定仪外形尺寸：390x185x570mm

渣球含量测定仪使用步骤：
1制备试样
按GB/T5480.5-2004的规定选取式样，切取全厚度的试样11g左右。在对于玻璃棉及其制品，在（500±20）℃下灼烧30min以上；对于硅酸棉及其制品，在（700±20）℃下灼烧30min以上。除尽粘结剂再称量精确到0.01g。试样数量按产品标准的规定，但不应少于3个。

2压制试样
把称量好的试样放入相应的试样筒内，放于压榨器上进行手动螺旋加压。

3润湿试样
将压制好的试样取出，放于250mL量杯内，加入表面活性剂溶液50mL，并充分搅拌，使纤维在溶液中得到润湿和分散。

4渣球含量测定仪分离试验
将试样全部移入分离筒中。
打开水源开关，使转子流量计的流量示值为60mL/min，保持此流量直至纤维在水中得到分散和悬浮。
加大水流量至（120-180）mL/min，继续分离10min左右。
待分离筒内水澄清后，打开分离筒下端的排渣阀，借助水流把渣球完全排入边长不大于产品标准规定的筛孔边长的标准筛内。
检查纤维收集器内的纤维中是否含有渣球，若有渣球应将其放入分离器内在进行分离。

渣球含量测定仪干燥
将盛有渣球的筛子放入电热干燥箱内，在（105-110）℃温度下烘干至少20min。

渣球含量测定仪筛分
将干燥的渣球移入产品标准规定的筛孔的标准筛内，加入3只直径为（20±1）mm的陶瓷球，盖装后启动振筛机筛分15min。

▲称量
将筛分后的渣球放在天平上称重，读数精确到0.01g。

▲计算
渣球含量sｈ-按下式计算：
Sh=m/moX100
式中：
sｈ—渣球含量，单位为百分数（％）；
m—渣球质量，单位为克（g）。
m0-试样质量，单位为克（g）。

渣球含量测定仪试验结果
试验结果以算术平均值表示，精确到小数点后第一位。同时报出所有筛孔的孔径。
实验完毕后清理好以便下次使用.