名称: 石膏受潮挠度测定仪

其他名称：

型号：ND-600

荣计达产品编号：SG19

石膏受潮挠度测定仪是专业检测仪器，按照国家JC/T799-2007标准对石膏的标准要求而设计制造的，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。石膏变形测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，是石膏检测行业试验单位必备的专业仪器。设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

石膏受潮挠度测定仪技术参数

1、装饰石膏板受潮挠度测定仪是根据JC/T799-2007标准设制的。

2、使用环境：水泥养护实验室：温度在（32+2），相对湿度（90+3）

3、装饰石膏板受潮挠度测定仪检测样品：500X250X9或600X300X11(mm)的3组。

4、按试验要求需要配3套夹具，每套夹具都配精度为0.01mm的专用尺和水平尺各一把。

5、将试块烘干，然后将每块试件正面向下，分别悬放在受潮扰度测定仪试验箱中三个试验架的支座上，支座中心距为试件长度减去20mm，在文档为32度空气相对湿度90度条件下，讲试件放置48h，来源专用测量头。

6、受潮挠度的测定仪规定的3块试件按5．3条烘干至恒重，然后将每块试件正面向下，分别悬放在受潮挠度测定仪试验箱中三个试验架的支座上，支座中心距为试件长度减去 20mm。在温度为32±2℃，空气相对湿度为90％±3％条件下，将试件放置48h。然后将试件连同试验架从试验箱中取出，利用专用的测量头，分别测定每个试验架上试件中部的下垂挠度。计算3个块试件受潮挠度的平均值，并记录其中的最大值，精确至lmm。

随着建筑产业的蓬勃发展，相关建筑建材行业的检测仪器也出现巨大需求，不少建设工程检测公司对建筑工程检测仪器设备“求贤如渴”。基于此，我公司（注册商标：荣计达仪器）近几年连续推出多款新型检测仪器，致力于为用户解决测试过程繁琐、数据手动换算、数据可靠性差的疑难杂症。事实上，荣计达仪器推出的多款新产品广受好评，我们一直以坚持创新、不懈努力的信念。继续努力，为广大用户提供更优质的产品和服务。